NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG XỈ ĐÁY LÒ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH VÀ CAO NGẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN KHI THAY THẾ CÁT TỰ NHIÊN ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA HỖN HỢP VỮA XÂY DỰNG

Nguyễn Văn Hùng*, Nguyễn Thị Nụ, Nguyễn Thành Dương,

Phạm Thị Ngọc Hà, Phùng Hữu Hải, Tạ Thị Toán

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

* Email: nguyenvanhung.dcct@gmail.com

Tóm tắt:

Hiện nay, vấn đề xây dựng gắn liền với phát triển bền vững đang là một xu thế trên toàn thế giới. Đối mặt với nguy cơ thiếu hụt vật liệu xây dựng thì việc tìm vật liệu thay thế  là rất cấp thiết, đặc biệt là nguồn vật liệu tái sử dụng. Bài báo đề cập đến việc nghiên cứu tính chất của vữa xây dựng khi sử dụng xỉ đáy lò của nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) An Khánh và Cao Ngạn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khi thay thế cát tự nhiên. Nghiên cứu đã đề cập đến việc thay thế toàn bộ cát tự nhiên trong hỗn hợp vữa hoặc thay thế 20%, 40%, 60%. Khi thay thế cát tự nhiên bằng xỉ đáy lò, để đạt được độ lưu động theo yêu cầu thì lượng nước phải tăng. Mặt khác, khi sử dụng xỉ đáy lò thay thế cát tự nhiên, khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa giảm từ 3.7-12.4% đối với vữa xây và từ 1.8-8.3% đối với vữa trát.

Từ khóa: xỉ đáy lò, vữa xây dựng, An Khánh, Cao Ngạn.

1. Đặt vấn đề

Theo định nghĩa cơ bản, vữa là hỗn hợp kết dính từ nhiều thành phần khác nhau được trộn đều theo tỉ lệ thích hợp. Nó có khả năng đông cứng, chịu lực và tạo nên sự liên kết trong các công trình xây dựng. Tùy từng mục đích sử dụng mà vữa có thể cho thêm các phụ gia để gia tăng tính năng phục vụ thi công. Theo công dụng, vữa có thể phân biệt thành các loại như: xây, trát, ốp, lát hoặc dùng để trang trí, chống thấm, chịu nhiệt độ, chịu mặn, …

Thời gian qua, nạn “cát tặc” tại các địa phương đã được cơ quan chức năng vào cuộc kiểm soát gắt gao. Nguồn cung khan hiếm, giá cát xây dựng trên địa bàn cả nước tăng cao, mỗi nơi một giá. Trước nhu cầu tìm vật liệu thay thế cát ngày càng cao, các chuyên gia đã kiến nghị giải pháp cho bài toán này.

Đồng thời, do những tác động xấu của việc khai thác cát như gây trượt lở dẫn đến mất an toàn cho hoạt động kinh tế công trình của người dân, Chính phủ đã hạn chế việc khai thác cát tự nhiên và định hướng sử dụng các vật liệu thay thế cát.

Hiện nay, nguồn thay thế cát tự nhiên chủ yếu là cát nhân tạo được nghiền từ các loại đá. Các loại cát này  có cỡ hạt gần tương tự với cát tự nhiên, đảm bảo các yêu cầu về tính chất cơ lý, hóa và có thể trộn lẫn theo tỷ lệ phù hợp với cát tự nhiên trong bê tông và vữa xây dựng.

Ngoài ra, xỉ đáy lò các NMNĐ cũng là một nguồn liệu có thể sử dụng để thay thế cát tự nhiên. Nguồn xỉ đáy lò từ các nhà máy nhiệt điện có khối lượng rất lớn. Theo thống kê của Tổng công ty điện lực Việt Nam, hiện nay với 19 NMNĐ với tổng công suất phát điện 14.480 MW, thải ra lượng tro xỉ 15 triệu tấn/năm, dự kiến đến năm 2020 với 43 nhà máy, tổng công suất 39.020 MW thì tổng lượng tro xỉ vượt 30 triệu tấn/năm. Riêng NMNĐ Phả Lại thải ra 1 triệu tấn/năm, An Khánh thải ra gần 150 nghìn tấn/năm, và Cao Ngạn thải ra gần 300 nghìn tấn/năm. Nguồn vật liệu này khi áp dụng thành công trong sản xuất vữa xây dựng có thể giải quyết được nhiều bài toán kể cả về kinh tế và môi trường.

2. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Nguyên vật liệu dùng trong nghiên cứu

Để thiết kế thành phần của vữa xây dựng, nghiên cứu đã sử dụng các thành phần sau:

- Cát vàng (đối với vữa xây), cát đen (đối với vữa trát) được lấy từ các bãi vật liệu xây dựng ven sông Hồng;

- Xỉ đáy lò NMNĐ An Khánh và Cao Ngạn;

- Xi măng: sử dụng xi măng Vicem Bút Sơn PCB40;

- Nước: được lấy từ nguồn nước máy tại trường Đai học Mỏ - Địa chất đáp ứng theo TCVN 4506:2012 đối với nước trộn vữa và bê tông.

Các tính chất của nguyên vật liệu được trình bày theo Bảng 1 và 2.

Bảng 1. Tính chất của xi măng Vicem Bút Sơn PCB40

| STT | Tính chất | Đơn vị | Tiêu chuẩn quy định | Kết quả | Tiêu chuẩn áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ nghiền mịn: - Phần còn lại trên sàng 0.09mm; - Bề mặt riêng – Phương pháp Blaine | % cm2/g | ≤ 10 ≥ 2800 | 0.40 4169 | TCVN 4030:2003 |
| 2 | Độ dẻo tiêu chuẩn | % | … | 27.5 | TCVN 6017:1995 |
| 3 | Thời gian đông kết: - Bắt đầu: - Kết thúc: | Phút Phút | ≥ 45 ≤ 420 | 150 230 | TCVN 6017:1995 |
| 4 | Độ ổn định thể tích | mm | ≤ 10 | 1.0 | TCVN 6017:1995 |
| 5 | Độ nở Autoclave | % | ≤ 0.8 | … | TCVN 7711:2007 |
| 6 | Giới hạn bền nén: - Sau 3 ngày ± 45 phút - Sau 28 ngày ± 8 giờ | N/mm2 N/mm2 | ≥ 18 ≥ 40 | 29.7 43.0 | TCVN 6016:1995 |
| 7 | Thành phần hoá - SO3 | % | ≤ 3.5 | 1.80 | TCVN 141:2008 |

Bảng 2. Các chỉ tiêu kỹ thuật của nguyên vật liệu

| STT | Nguyên vật liệu | Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước | - Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506: 2012 |
| 2 | Cát mịn | - Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7570: 2006; - Thành phần hạt nằm trong phạm vi cấp phối cho phép. - Khối thể tích (phương pháp rót cát): 1.42 g/cm3; - Mô đun độ lớn Mk=1.6 |
| 3 | Cát thô | - Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7570: 2006; - Thành phần hạt nằm trong phạm vi cấp phối cho phép. - Khối thể tích (phương pháp rót cát): 1.61 g/cm3; - Mô đun độ lớn Mk=2.96 |
| 4 | Xỉ đáy lò | - Xỉ đáy lò An Khánh dùng trong vữa xây: + Khối thể tích (phương pháp rót cát): 1.29 g/cm3; + Mô đun độ lớn 2.96. - Xỉ đáy lò An Khánh dùng trong vữa trát: + Khối thể tích (phương pháp rót cát): 1.24 g/cm3; + Mô đun độ lớn 1.6. |
|  |  | - Xỉ đáy lò Cao Ngạn dùng trong vữa xây: + Khối thể tích (phương pháp rót cát): 1.19 g/cm3; + Mô đun độ lớn 2.96. - Xỉ đáy lò Cao Ngạn dùng trong vữa trát: + Khối thể tích (phương pháp rót cát): 1.23 g/cm3; + Mô đun độ lớn 1.6. |

Cấp phối hạt của cát xây, cát trát và xỉ đáy lò NMNĐ An Khánh và Cao Ngạn được thể hiện ở Hình 1.

Vùng 1

Vùng 2

Hình 1. Cấp phối của mẫu cát tự nhiên và xỉ đáy lò NMNĐ An Khánh và Cao Ngạn

Có thể thấy cấp phối của các vật liệu này đều không nằm hoàn toàn trong vùng 1 (ứng với cát hạt to), vùng 2 (ứng với cát hạt nhỏ) được quy định theo tiêu chuẩn TCVN 1770:1986 – Cát xây dựng – yêu cầu kỹ thuật.

Do đó, để sử dụng những vật liệu này vào nghiên cứu, cần phải thay đổi cấp phối của chúng. Cấp phối của vật liệu được thiết kế theo Hình 2.

Vùng 1

Vùng 2

Hình 2. Biểu đồ thành phần hạt của vật liệu đã thay đổi cấp phối.

Bảng 3. Thành phần vữa xây

| STT | Ký hiệu mẫu | Xỉ đáy lò (g) | Cát hạt to (g) | Nước (ml) | Xi măng (g) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AK1 | 500 | 0 | 120 | 130 | An Khánh |
| 2 | AK2 | 500 | 0 | 120 | 150 | An Khánh |
| 3 | AK3 | 500 | 0 | 144 | 160 | An Khánh |
| 4 | AK4 | 407 | 130 | 120 | 130 | An Khánh |
| 5 | AK5 | 310 | 250 | 120 | 130 | An Khánh |
| 6 | AK6 | 206 | 382 | 120 | 130 | An Khánh |
| 7 | CN1 | 470 | 0 | 130 | 130 | Cao Ngạn |
| 8 | CN2 | 470 | 0 | 150 | 150 | Cao Ngạn |
| 9 | CN3 | 470 | 0 | 160 | 160 | Cao Ngạn |
| 10 | CN4 | 382 | 128 | 130 | 130 | Cao Ngạn |
| 11 | CN5 | 279 | 250 | 145 | 130 | Cao Ngạn |
| 12 | CN6 | 191 | 382 | 120 | 130 | Cao Ngạn |
| 13 | CV | 0 | 632 | 120 | 130 | Cát hạt to |

Bảng 4. Thành phần vữa trát

| STT | Ký hiệu mẫu | Xỉ đáy lò (g) | Cát hạt nhỏ (g) | Nước (ml) | Xi măng (g) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AK7 | 485 | 0 | 150 | 130 | An Khánh |
| 2 | AK8 | 485 | 0 | 160 | 150 | An Khánh |
| 3 | AK9 | 485 | 0 | 180 | 160 | An Khánh |
| 4 | AK10 | 382 | 112 | 150 | 130 | An Khánh |
| 5 | AK11 | 294 | 225 | 150 | 130 | An Khánh |
| 6 | AK12 | 191 | 338 | 150 | 130 | An Khánh |
| 7 | CN7 | 485 | 0 | 150 | 130 | Cao Ngạn |
| 8 | CN8 | 485 | 0 | 160 | 150 | Cao Ngạn |
| 9 | CN9 | 485 | 0 | 160 | 160 | Cao Ngạn |
| 10 | CN10 | 397 | 112 | 150 | 130 | Cao Ngạn |
| 11 | CN11 | 294 | 225 | 150 | 130 | Cao Ngạn |
| 12 | CN12 | 191 | 338 | 120 | 130 | Cao Ngạn |
| 13 | CM | 0 | 559 | 120 | 130 | Cát hạt nhỏ |

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thí nghiệm trong phòng được áp dụng trong nghiên cứu này. Các bước tiến hành thí nghiệm như sau:

- Bước 1: Chuẩn bị nguyên, vật liệu;

- Bước 2: Thiết kế thành phần vữa;

- Bước 3: Thí nghiệm xác định độ lưu động và khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa.

2.2.1. Chuẩn bị nguyên, vật liệu

Nguyên vật liệu dùng trong nghiên cứu là cát hạt to, cát hạt nhỏ, xi măng, xỉ đáy lò NMNĐ An Khánh và NMNĐ Cao Ngạn và nước. Các tính chất của nguyên vật liệu được trình bày trong phần 2.1.

2.2.2. Thiết kế thành phần vữa

Sử dụng phương pháp tra bảng kết hợp với thực nghiệm.

Thành phần vữa cho một thỏi mẫu trong nghiên cứu được thiết kế theo Bảng 3 và Bảng 4. 2.2.3. Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của vữa xây dựng

2.2.3.1. Thí nghiệm xác định khối lượng thể tích hỗn hợp vữa

Khối lượng thể tích hỗn hợp vữa được xác định theo TCVN 3121-6: 2003. Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa được thể hiện trong Bảng 4. Các bước thực hiện thí nghiệm như sau:

- Mẫu vữa được trộn theo tỷ lệ ở Bảng 2 và 3, sau đó lấy khoảng 1.5l mẫu vữa tươi mang đi thí nghiệm;

- Cân bình đong đã được làm khô, đổ mẫu vữa tươi khoảng một nửa chiều cao bình đong, nghiêng bình và đập 10 cái xuống nền vững chắc;

- Tiếp tục đổ đầy vữa tới miệng bình và đập liên tiếp 5 cái nữa sao cho vữa lấp đầy kín các khoảng trống trong bình đong;

- Cho thêm vữa vào và gạt vữa thừa ngang miệng bình. Dùng vải lau sạch vữa dính xung quanh bình, cân xác định khối lượng bình có vữa.

Khối lượng thể tích vữa được tính bằng tỷ lệ giữa khối lượng mẫu vữa và thể tích của chúng.

2.2.3.2. Thí nghiệm xác định độ lưu động của hỗn hợp vữa

Độ lưu động của hỗn hợp vữa là tính chất quan trọng đảm bảo năng suất thi công và chất lượng của khối xây.

Thí nghiệm xác định độ lưu động của hỗn hợp vữa được tiến hành theo TCVN 3121-3:2003 với các bước:

- Lau sạch tấm kính, côn, chày bằng vải ẩm, đặt khâu hình côn vào giữa bàn dằn;

- Lấy khoảng 1 lít mẫu vữa tươi cho vào khâu thành hai lớp, mỗi lớp đầm khoảng 10 cái sao cho vữa đầy kín và đồng nhất trong khâu. Khi đầm, dùng tay giữ chặt khâu trên mặt bàn dằn;

- Dùng dao gạt phẳng vữa thừa trên mặt khâu, lau sạch nước và vữa trên mặt kính xung quanh khâu, từ từ nhấc lên theo phương thẳng đứng và quay trục quay 15 cái trong 15 giây;

- Dùng thước kẹp đo đường kính của đáy khối vữa chảy theo 2 chiều vuông góc.

Hình 3. Thí nghiệm xác định độ lưu động của hỗn hợp vữa

3. Kết quả nghiên cứu.

3.1. Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa

Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa được trình bày theo Hình 4 và 5.

Hình 4. Khối lượng thể tich của hỗn hợp vữa xây

Hình 5. Khối lượng thể tich của hỗn hợp vữa trát

Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa có xỉ đáy lò NMNĐ An Khánh lớn hơn so với NMNĐ Cao Ngạn.

Có thể thấy rằng, khi tăng tỷ lệ cát hoặc xi măng trong hỗn hợp vữa, khối lượng thể tích của mẫu vữa tăng. Điều này chứng tỏ rằng, khi sử dụng xỉ đáy lò trong vữa xây hoặc vữa trát, khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa giảm. Do đó, khi sử dụng xỉ đáy lò trong các công trình sẽ giúp làm giảm trọng lượng công trình.

Mặt khác, khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa xây lớn hơn so với hỗn hợp vữa trát. Điều này có thể giải thích rằng, cả hai loại vữa trên đều có lượng xi bằng nhau, nhưng lượng nước cần cho vữa trát nhiều hơn. Mặt khác, lượng hạt mịn của mẫu xỉ đáy lò trong vữa trát nhiều hơn so với lượng hạt mịn trong vữa xây.

3.2. Độ lưu động của hỗn hợp vữa

Độ lưu động của hỗn hợp vữa được trình bày theo Hình 6 và 7.

Dựa vào biểu đồ ở Hình 6 và 7, độ lưu động của hỗn hợp vữa giảm khi tỷ lệ N/X giảm. Mặt khác, khi tăng lượng cát, độ lưu động của hỗn hợp vữa tăng. Để đạt được độ lưu động theo tiêu chuẩn thiết kế, mẫu vữa chứa xỉ đáy lò cần nhiều nước hơn mẫu vữa thông thường, điều này có thể được lý giải như sau: trong xỉ đáy lò NMNĐ đã chứa sẵn vôi sau nung, chúng có tính hút ẩm cao, vì vậy phải cần lượng nước lớn hơn so với mẫu chứa cát thông thường.

Hình 6. Độ lưu động của hỗn hợp vữa xây

Hình 7. Độ lưu động của hỗn hợp vữa trát

4. Kết luận

Dựa vào các thí nghiệm xác định một số tính chất của hỗn hợp vữa, có thể đưa ra kết luận sau:

- Khi sử dụng xỉ đáy lò trong hỗn hợp vữa, khối lượng thể tích của hỗn hợp giảm. Cụ thể, khi sử dụng xỉ đáy lò thay thế cát tự nhiên, khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa giảm từ 3.7-12.4% đối với vữa xây và từ 1.8-8.3% đối với vữa trát;

- Độ lưu động của hỗn hợp vữa sử dụng xỉ đáy lò tăng khi tỉ lệ N/X tăng;

- Để đạt độ lưu động thiết kế, lượng nước sử dụng trong hỗn hợp vữa có xỉ đáy lò nhiều hơn so với hỗn hợp vữa sử dụng cát tự nhiên.

Tài liệu tham khảo

TCVN 7570:2006 – Cốt liệu cho bê tông và vữa -  Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 7572:2006 – Cốt liệu cho bê tông và vữa – phương pháp thử

TCVN 3121: 2003 – Vữa xây dựng – phương pháp thử;

Abstract

STUDY AFFECTING THE PERCENTAGE OF BOTTOM SLAG IN AN KHANH AND CAO NGAN THERMAL POWER PLANT IN THAI NGUYEN PROVINCE WHEN REPLACING RIVER SAND TO SOME PROPERTIES OF MASONRY MORTAR

Nguyen Van Hung*, Nguyen Thi Nu, Nguyen Thanh Duong,

Pham Thi Ngoc Ha, Phung Huu Hai, Ta Thi Toan

Hanoi University of Mining and Geology

* Email: nguyenvanhung.dcct@gmail.com

Currently, the construction associated with sustainable development issue is a worldwide trend. Facing the risk of materials shortage in construction, it is imperative to find replacement materials, especially reusable materials. The study showed the research on the properties of masonry mortar which using bottom slag of An Khanh and Cao Ngan thermal power plant (TPP) in Thai Nguyen province. The study mentioned replacing all river sand percentage in mortar mixes or replacing 20%, 40%, 60%. When replacing river sand by bottom slag, to achieve the required fluidity, the water must increase. On the other hand, the unit weight of the mortar mixture decreased from 3.7-12.4% for masonry mortar and 1.8-8.3% for plaster mortar.

Keywords: bottom slag, masonry mortar, An Khanh, Cao Ngan TPP.

Ngày nhận bài: 22/6/2019; Ngày phản biện: 08/9/2019; Ngày chấp nhận đăng: 18/9/2019