Ảnh hưởng của nồng độ bùn tuyển nổi tới tỉ lệ thu hồi riêng của các cấp hạt

Nguyễn Ngọc Phú

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Email: phunguyen051260@gmail.com

Tóm tắt: Trong tuyển nổi, mật độ bùn đóng vai trò rất quan trọng do nó xác định năng suất tuyển và điều kiện nổi của các hạt khoáng vật có ích.  Các quá trình tuyển nổi chủ yếu được thực hiện ở hàm lượng pha rắn phổ biến dưới 30 – 35%. Điều kiện mật độ bùn cao hơn chưa được nghiên cứu nhiều do vậy bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ bùn tới tỉ lệ thu hồi riêng của các cấp hạt. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi mật độ bùn tăng thì tỉ lệ thu hồi riêng của các cấp hạt giảm mạnh, đặc biệt là các cấp hạt thô. Hạt càng thô càng bị ảnh hưởng nhiều bởi mật độ bùn. Khi tăng nồng độ bùn gấp đôi thì tỉ lệ thu hồi riêng của cấp hạt +0,125-0,2mm bị giảm gần 5 lần trong khi tỉ lệ thu hồi riêng của cấp hạt -0,045mm chỉ giảm 2 lần.

## 1. Giới thiệu

Mật độ bùn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong tuyển nổi. Khi nồng đồ bùn tăng thì tỉ lệ thu hồi của khoáng vật có ích tăng nhưng nhưng chất lượng quặng tinh lại giảm và ngược lại [5]. Khi các yếu tố khác như năng suất cấp liệu, thể tích máy tuyển, chi phí thuốc tuyển không đổi thì tăng mật độ bùn quặng đồng nghĩa với tăng thời gian lưu của quặng trong bùn tức là tăng thời gian tuyển nổi, tăng nồng độ thuốc tuyển trong bùn quặng, tương tác giữa thuốc và hạt khoáng tốt hơn. Do vậy nên tuyển nổi ở bùn quặng có mật độ cao nhất có thể nhằm tăng năng suất và tỉ lệ thu hồi. Tuy nhiên khi mật độ bùn tăng sẽ làm tăng độ nhớt của bùn quặng, làm giảm độ thông khí, giảm tính lưu thông của tổ hợp các bóng khí khoáng hóa, làm tăng khả năng nổi cơ học nên làm giảm thực thu và giảm chất lượng sản phẩm sạch. Ngoài ra, khi nồng độ bùn tăng tỉ lệ thu hồi của các hạt thô bị giảm mạnh [1].

Tuyển nổi được áp dụng rất rộng rãi để tuyển các loại khoáng sản khác nhau. Các quá trình tuyển nổi chủ yếu được thực hiện ở hàm lượng pha rắn phổ biến dưới 30 – 35%. Gần đây, tuyển nổi trong điều kiện nồng độ bùn cao [3][5] đã bắt đầu được quan tâm nghiên cứu nhiều hơn và đã cho những kết quả khả quan. Một số thiết bị tuyển ở nồng độ bùn cao tới 60% pha rắn, đã được thiết kế và lắp đặt ở một số xưởng tuyển quặng vàng, quặng chì và quặng đồng. Trong quá trình tuyển nhanh cát của máy phân cấp mật độ bùn có thể cao tới 60% pha rắn, thậm chí 70% tùy theo cỡ hạt của cát.  Một trong các yếu tố làm cho tuyển nổi nhanh thành công là do cấu trúc tương đối đặc biệt của ngăn máy cho phép chúng có vai trò phân cấp theo chiều sâu của bùn quặng. Các hạt thô lắng nhanh xuống đáy, tập trung ở phần dưới với mật độ bùn cao hơn (80%), còn các hạt nhỏ hơn tập trung ở phần trên để có thể được tuyển nổi hiệu quả [3,4] [6]. Hiện tại có rất ít tài liệu và cơ sở dữ liệu thực tế về quy luật nổi của các hạt khoáng trong điều kiện môi trường đậm đặc do vậy nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ bùn tới tỉ lệ thu hồi của các cấp hạt đã được tiến hành nhằm làm sáng tỏ một số quy luật nổi của các hạt khoáng trong điều kiện nồng độ bùn thay đổi, cung cấp thêm cơ sở dữ liệu về ảnh hưởng của hàm lượng pha rắn tới hiệu quả của quá trình tuyển nổi nói chung và của các cấp hạt hẹp nói riêng.

## 2. Mẫu quặng và thiết bị thí nghiệm

Mẫu thí nghiệm phải là quặng tinh manhêtít cỡ hạt -30mm. Mẫu quặng sạch được đập xuống -10mm bằng máy đập hàm, sau đó được trộn đều để nâng cao tính đồng nhất của mẫu quặng và chia nhỏ thành nhiều phần để tiến hành các thí nghiệm.

Thiết bị thí nghiệm sử dụng cho mục đích nghiên cứu bao gồm máy đập hàm, máy nghiền bi, máy tuyển nổi nổi dung tích 3 lít, cân phân tích và các rây tiêu chuẩn lỗ lưới 0,045; 0,063; 0,125; 0,2mm.

Thuốc tuyển bao gồm Na2CO3, NaOH và axit oleic. Điều kiện thí nghiệm gồm: Thời gian nghiền 15 phút; Tốc độ khuấy 1750 v/p; Môi trường pH = 8; Thời gian tiếp xúc 3 phút; Chi phí thuốc tập hợp 1600 g/t và mật độ bùn quặng thay đổi 40, 50, 60% pha rắn.

## 3. Kết quả thí nghiệm

Kết quả thí nghiệm được đưa vào bảng, xử lý và vẽ đồ thị quan hệ phụ thuộc. Tỉ lệ thu hồi riêng của các cấp hạt ở 40% nồng độ bùn khi tiến hành gạt bọt phân đoạn được thể hiện trên Hình 1. Từ Hình 1, có thể thấy khi thời gian tuyển tăng thì tỉ lệ thu hồi riêng của các cấp hạt đều tăng; Các hạt mịn nổi nhanh nhất, nổi nhanh ở 30 -100 giây đầu tiên sau đó chậm dần ở các phút tiếp theo; Hạt càng thô nổi càng chậm so với các hạt min và do đó yêu cầu cần thời gian tuyển dài hơn so với cấp hạt mịn, cấp +0,125mm chỉ bắt đầu nổi nhanh sau 120 giây; Tỉ lệ thu hồi riêng  của các cấp hạt giảm theo độ lớn của các cấp hạt, từ 96% đối với cấp hạt -0,045mm xuống còn 38% đối với cấp hạt 0,125-0,2mm.

Hình 1: Thời gian gạt bọt và tỉ lệ thu hồi riêng của các cấp hạt ở mật độ bùn 40%.

Tỉ lệ thu hồi của các cấp hạt ở nồng độ bùn ở mật độ 50% pha rắn khi tiến hành gạt bọt phân đoạn được thể hiện trên Hình 2. Quy luật nổi của các hạt giống như ở mật độ pha rắn 40% nhưng tốc độ nổi chậm hơn, đặc biệt là các hạt thô, và tỉ lệ thu hồi các cấp hạt giảm mạnh.

Hình 2: Thu hồi riêng của các cấp hạt theo thời gian gạt bọt ở mật độ bùn 50%

Tỉ lệ thu hồi riêng của các cấp hạt ở mật độ bùn 60% rắn với thời gian gạt bọt được thể hiện trên Hình 3, từ đó có thể thấy quy luật nổi của các hạt khoáng được lặp lại, các hạt mịn nổi nhanh ở 30 -150 giây đầu tiên sau đó chậm dần ở các phút tiếp theo, trong khi chỉ bắt đầu nổi nhanh sau 150 giây và tỉ lệ thu hồi riêng  của các cấp hạt giảm theo độ lớn của các cấp hạt xuống còn 10%.

Hình 3: Thu hồi riêng của các cấp hạt hẹp theo thời gian gạt bọt ở mật độ bùn 60% rắn

Từ kết quả của các khảo sát ở trên thành lập được bảng tổng hợp ảnh hưởng của nồng độ bùn tới tỉ lệ thu hồi của các cấp hạt như sau:

Bảng 1: Ảnh hưởng của nồng độ bùn ở mật độ bùn tới tỉ lệ thu hồi chung

| Tỉ lệ thu hồi riêng, % | Nồng độ bùn,% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian gạt bọt, giây | 40% | 50% | 60% |
| 30 | 16,78 | 8,60 | 3,26 |
| 60 | 25,43 | 13,31 | 6,69 |
| 90 | 35,96 | 17,13 | 10,21 |
| 120 | 46,88 | 20,43 | 13,96 |
| 150 | 56,00 | 24,68 | 17,13 |
| 390 | 74,43 | 46,52 | 25,88 |

Hình 4: Quan hệ giữa mật độ bùn và tỉ lệ thu hồi riêng của các cấp hạt

Từ hình 4 có thể thấy khi thời gian tuyển tăng thì tỉ lệ thu hồi tăng; Đường cong động học thu hồi của sản phẩm bọt ở các mật độ bùn khác nhau phù hợp với phương trình logarit và được mô tả bởi các phương trình có dạng như sau:

- Ở mật độ 40% rắn: Y = 23.279ln(x) - 65.412

- Ở mật độ 50% rắn:y = 14.379ln(x) - 44.924 với R² = 0.9236

- Ở mật độ 60% rắn:y = 8.9647ln(x) - 28.731 với R² = 0.9786

Độ tin cậy của phương trình động học đạt giá trị cao nhất với mật độ bùn loãng (40% rắn) và thấp nhất với mật độ bùn đậm đặc (60% rắn).

# 4. Kết  luận

Hiện nay cơ sở dữ liệu và các nghiên cứu về tuyển nổi ở nồng độ bùn cao còn rất hạn chế. Do vậy kết quả của nghiên cứu này sẽ đóng góp một phần vào cơ sở dữ liệu đánh giá khả năng thu hồi khoáng vật nặng từ bùn tuyển nổi mật độ cao. Từ kết quả nghiên cứu có thể đưa ra một số kết luận như sau:

- Các hạt thô có hành vi nổi rất khác với các hạt mịn. Trong hầu hết các trường hợp thì mật độ bùn ảnh hưởng xấu hơn đối với cỡ hạt thô;

- Khi thời gian tuyển tăng thì tỉ lệ thu hồi các cấp hạt đều tăng. Các hạt mịn có xu thế nổi nhanh hơn các hạt thô;

- Mật độ bùn càng cao thì thời gian nổi của các cấp hạt càng chậm dần, đặc biệt là các hạt thô. Cấp +0,125mm chỉ bắt đầu nổi đáng kể ở thời gian sau 120 - 150 giây;

- Khi mật độ bùn tăng từ 40% lên 60% rắn, tỉ lệ thu hồi chung và thu hồi riêng  đều giảm. Tỉ lệ thu hồi chung giảm từ 74% xuống còn 25% tức gần 3 lần. Tỉ lệ thu hồi riêng  của các cấp hạt thô giảm với tốc độ mạnh hơn so với các cấp hạt mịn: Cấp hạt +0,125-0,2mm có tỉ lệ thu hồi riêng  giảm từ 37% xuống còn gần 10 % tức gần 4 lần; Cấp hạt 0,063-0,125 tỉ lệ thu hồi riêng  giảm từ 61 % xuống còn gần 20% tức giảm gần 3 lần; Cấp hạt -0,045 mm tỉ lệ thu hồi riêng  giảm từ 96% xuống còn 50% tức giảm gần 2 lần;

- Đường cong động học thu hồi của sản phẩm bọt ở các mật độ bùn khác nhau phù hợp với phương trình logarit;

- Từ kết quả thí nghiệm về nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ bùn tới quy luật nổi của các hạt khoáng vật nặng trong phòng thí nghiệm có thể kết luận rằng hoàn toàn có thể tuyển nổi ở trong điều kiện công nghiệp với mật độ bùn cao tới 60% pha rắn;

- Hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rằng tuyển nhanh cát của các máy phân cấp đều có thể triển khai tại xưởng các tuyển quặng đồng, quặng chì ở mật độ bùn 60% nhằm làm tăng tỉ lệ thu hồi chung lên từ 1-3% do giảm quá nghiền các hạt khoáng vật có ích nặng ở trong cát của các máy phân cấp.

# Tài liệu tham khảo

[1] Ahmad Abbasi Gharaei, Bahram Rezai, Asghar Azizi and Kumars Seifpanahi Shabani, (7/2014), The Role of pH and Solid Content of Ball Grinding Environment on Rougher Flotation,Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 8(2): 272-276, 2014.

[2] Newcombe, B., Bradshaw, D., Wightman, E., 2012. Flash flotation and the plight of the coarse particle. Miner. Eng. 34, 1–10.

[3] Newcombe, B.S., Bradshaw, D. and Wightman, E., 2011. Prediction of plant flash performance using conventional laboratory methods, in Proceedings Flotation 2011,Cape Town, South Africa, November 14-17, 2011

[4] Nguyễn Bơi (1998), Tuyển nổi, NXB Giao thông vận tải.

[5] Nguyễn Ngọc Phú (2015), Một số giải pháp giảm thiểu mất mát khoáng vật có ích do hiện tượng quá nghiền, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Số 3, 6/2015.

Summary

Effects of flotation pulp density on the relative recovery of particle size fractions

Pulp density plays a very important role in flotation. Flotation process usually is carried out at solid concentrations below 30-35%. The data on flotation of mineral particles in higher pulp density are not ready available, thus, this paper is to present results of the study on the influence of the solid concentration of the pulp on relative recovery of particle size fractions. The study results showed that the influence of the solid concentration of the pulp on the particle flotation varied with sizes, the coarser the particles, the severer they are affected. With double increase in the solid concentration of the pulp, the recovery of the size fraction +0,125-0,2mm were reduced nearly 5 times while the recovery of the -0,045mm size fraction reduced just about 2 times. Based on the research results, it can be concluded that it is possible flotation of pulp at high solid concentration such as high as 60% or even higher.