## Slide 1
MỞ ĐẦU
PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
50 mm
20 mm
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC – SPMS 2023 ==================================================================================
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN TẾ BÀO UNG THƯ CỦA VẬT LIỆU
NANO PHÁT QUANG NaYF4:Er(III)/Yb(III)
Trần Thu Hương1*, Hà Thị Phượng2, Lê Thị Vinh3, Tống Quang Công1, Hoàng Thị Khuyên1, Phạm Thị Liên1, Lê Anh Tú1, Dương Thị Giang1, Phan Diệu Hằng2, Trần Kim Anh4 và Lê Quốc Minh4
1Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội;
2Bộ môn Hóa học, Trường Đại học Y Hà Nội, 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội;
3Bộ môn Hóa học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 phố Viên, Bắc Từ Liêm, Hà Nội;
4Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao, Trường Đại học Duy Tân, K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng.
*Email: huongtt.ims@gmail.com.
Các vật liệu nano chứa đất hiếm phát quang chuyển đổi ngược ngày càng được nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm, đặc biệt ứng dụng nhiều trong y học do sử dụng nguồn kích thích hồng ngoại.
Việc dùng nguồn kích thích hồng ngoại :
                Thân thiện với cơ thể người;
                Không gây biến đổi tế bào;
                Tác dụng sâu hơn vào vùng tổn thương.
Báo cáo trình bày một số kết quả về tổng hợp và khảo sát khả năng đánh dấu, phát hiện tế bào ung thư của vật liệu nano phát quang chuyển đổi ngược NaYF4:Er(III)/Yb(III).
Thử nghiệm in vitro đánh giá khả năng đánh dấu, phát hiện một số loại tế bào ung thư (ung thư cổ tử cung, ung thư phổi…). của vật liệu NaYF4:Er(III)/Yb(III).
Cấu trúc β- NaYF4
Giản đồ nhiễu xạ tia X của mẫu NaYF4: Er(III)/Yb(III) 190o C, 24 giờ
Ảnh FESEM của mẫu
NaYF4: Er(III)/Yb(III)
KẾT LUẬN
Đã tổng hợp thành công vật liệu nano phát quang chuyển đổi ngược dạng hạt NaYF4:Er(III)/Yb(III) phát quang với kích thước từ 100nm đến 300 nm.
Hình thái học, cấu trúc tinh thể, tính chất phát quang của vật liệu NaYF4: Er(III)/Yb(III) đã được khảo sát. Đặc biệt các vật liệu sau khi được chức năng hóa, liên hợp hóa bằng cách gắn kết các tác nhân sinh học phát bức xạ mạnh ở vùng đỏ và ổn định tạo phức hợp bền trong môi trường sinh lý.
Bước đầu đã thử nghiệm thành công phát hiện được tế bào ung thư cổ tử cung (Hela) và tế bào ung thư phổi (Lu-1) với phức hợp NaYF4: Er(III)/Yb(III)@silica-N=FA in vitro. Trên cơ sở đó mở ra khả năng sử dụng vật liệu nano phát quang chứa ion đất hiếm tạo công cụ đánh dấu tế bào nhằm phát hiện sớm tế bào ung thư góp phần vào cuộc chiến phòng và chống ung thư hiện nay.
Các phương pháp phân tích
Phổ huỳnh quang chuyển đổi ngược của mẫu NaYF4: Er(III)/Yb(III)@silica-N=FA
tại exc = 980nm
Các giai đoạn phản ứng gắn nhóm NH2 trên bề mặt vật liệu nano bằng APTMS
Sơ đồ liên hợp sinh học gắn kết các phân tử
hoạt động sinh học với bề mặt vật liệu nano
APTMS
(3-aminopropyltrimethoxysilane)
NaYF4:Er(III)/Yb(III)@silica-NH2
NaYF4:Er(III)/Yb(III)@silica
Thủy phân
Ngưng tụ silanol
H2O
Sơ đồ tổng hợp vật liệu NaYF4:Er(III)/Yb(III)
Chụp ảnh FE-SEM (field emission scanning electron microscopy - Hitachi,S-4800);
Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) - X-ray diffraction - Siemens D5000 with  = 1.5406 Å [15o  2  75o];
Phổ dao động hồng ngoại (FTIR) - IMPACT 410-Nicolet instrument;
Phổ huỳnh quang - PL (Photoluminescence) iHR550 - Jobin-Yvon under 980 nm excitation.
Sơ đồ mức năng lượng của Er3+ và Yb3+
Ảnh TEM của mẫu
NaYF4: Er(III)/Yb(III)@silica-N=FA
Lời cảm ơn
Các tác giả chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Đề tài mã số VAST 03.03/23-24 thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tạo điều kiện để thực hiện công trình này!
Bright field
Dark field
Tế bào Hela
Tế bào Lu-1
Bright field
Dark field
Hình ảnh tế bào đối chứng và tế bào ủ với phức hợp nano quan sát qua kính hiển vi huỳnh quang soi ngược
NP
NP: Vật liệu NaYF4:Yb(III)/Er(III)
TEOS: TetraEthylOcthorSilicate
APTMS: 3-Aminopropyltrimethoxysilane
FA: Axit Folic
OH
OH
OH
OH
OH
TEOS
OH
OH
OH
OH
OH
NH2
NH2
H2N
H2N
APTMS
N=
N=
=N
=N
FA
NH2
N=
OH
OH
OH
OH
OH
NaYF4: Er(III)/ Yb(III)@silica=FA
(Hela/Lu-1)
NP
NP
NP
Hela/
Lu-1
Sơ đồ chế tạo phức hợp nano y sinh NaYF4:Er(III)/Yb(III)@silica-N=FA
sau khi ủ với tế bào ung thư
TÀI LIỆU THAM KHẢO
V. T. Vera, D. M. Golzalez, D. J. R. Ramos, A. Igalla, M. Laurenti, R. C. Caceres, E. L. Cabarcos, E. Díaz, J. R. Retama, S. Melle and O. G. Calderón, “The effects of dopant concentration and excitation intensity on the upconversion and downconversion emission processes of β-NaYF4:Yb3+, Er3+ nanoparticles, ” J. Mater. Chem., 9, 8902-8911, 2021.
T. Wu, Y. Hong, L. Song, Y. Zhu, J. Wang, Y. Zhu, J. Fang, G. Chen, “Synthesis of highly luminescent β-NaYF4:Yb3+, Er3+ upconversion nanoparticles regulated by sodium hexametaphosphate: For customs supervision, ”Optical Materials, 124, 111970, 2022.
W. Li, L. Hu, W. Chen, S. Sun, M. Guzik, G. Boulon, “Enhanced red up-conversion of β-NaYF4: Er3+, Tm3+ microcrystals for bio-imaging applications, ” Journal of Alloys and Compounds, Vol 926, 166743, 2022.
Y. Li and G. Chen “Upconversion Nanoparticles for Cancer Therapy” Adv. NanoBiomed Res. 2, 2200092, 2022.
T. T. Huong, H. T. Phuong, L. T. Vinh, H. T. Khuyen, D. T. Thao, L. D. Tuyen, T. K. Anh and L. Q. Minh, “Upconversion NaYF4:Yb3+/Er3+@silica-TPGS Bio-Nano Complexes: Synthesis, Characterization, and In Vitro Tests for Labeling Cancer Cells, ” J. Phys. Chem. B, 125, 9768−9775, 2021.
Bột NaYF4:Er(III)/Yb(III)