NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐIỀU KIỆN ĐẾN KẾT QUẢ TUYỂN MẪU THAN VÀNG DANH CỠ HẠT - 0,3MM TRÊN THIẾT BỊ TUYỂN NỔI CỘT DẠNG TẤM NGHIÊNG REFLUX

## Tóm tắt

## Trên thế giới để tuyển nổi bùn than người ta thường áp dụng các loại thiết bị tuyển nổi cột thế hệ mới như: Jameson, Pleufloat, Microcel... Thiết bị tuyển nổi cột dạng tấm nghiêng (Reflux) là một   thiết bị   mới được nghiên cứu trên thế giới hiện nay. Do có cấu trúc đặc biệt  với các tấm nghiêng ở phần dưới cột tuyển nổi nên quá trình phân tách bọt tuyển nổi khỏi dòng bùn quặng đi xuống diễn ra triệt để hơn, dẫn đến hiệu quả tuyển nổi cao hơn. Hơn nữa, trong thiết bị   này có thể áp dụng cơ cấu rửa bọt với dòng nước có áp nên chất lượng than sạch được cải thiện đáng kể. Thiết bị tuyển nổi Reflux có cấu trúc đơn giản, năng suất cao và cho than sạch chất lượng tốt. Bài báo trình bày kết quả tuyển nổi điều kiện than cỡ hạt -0,3mm   mỏ than Vàng Danh trên thiết bị Reflux phòng thí nghiệm, ở một vài chế độ công nghệ như: thời gian tuyển nổi, nồng độ bùn, tốc độ cấp liệu, chiều dày lớp bọt, chi phí nước rửa bọt, các chế độ thuốc tuyển. Để đánh giá khả năng tuyển than   trên thiết bị nghiên cứu.  .

1. Đặt vấn đề

Hiện nay, lượng mùn than cấp hạt nhỏ hơn 0,3 mm có độ tro khoảng trên 30% do không xử lí được đang tồn đọng ở các mỏ là rất lớn. Lượng than này đến nay ở các mỏ hầu như không được tuyển, do đó chúng chỉ được sử dụng như các sản phẩm cấp thấp hoặc pha trộn với than chất lượng cao để tiêu thụ. Còn trong các xưởng tuyển than trung tâm (Cửa Ông, Vàng Danh, Hòn Gai), mùn than được thu gom từ sơ đồ bùn nước, đưa lắng đọng và lưu chứa trong các hồ bùn, sau đó được bốc xúc đưa đi sử dụng ở cấp chất lượng thấp hoặc thải bỏ. Nhìn chung, phần lớn bùn than ở Việt Nam hầu như không được tuyển mà chúng được thu gom chủ yếu bằng phương pháp lắng, lọc. Một lưu trình như vậy thường gây lãng phí tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường đồng thời cũng làm cho chi phí đầu tư và vận hành các thiết bị lắng, lọc bùn than tăng cao.

Hiện nay ở trong nước đã có một số tài liệu (bổ sung TLTK)viết về thu hồi bùn than mịn ở vùng than Quảng Ninh . Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng (Công ty tuyển than Hòn Gai) đã đầu tư một dây chuyền tuyển than trên các máy tuyển nổi dạng Pneuflot. Nhà máy đã tiến hành tuyển bùn than có độ tro khoảng 30%, thu được than sạch có độ tro <15%, độ tro đá thải nhỏ hơn 75%. Với kết quả trên, sản phẩm than sạch có độ tro có thể chấp nhận được, nhưng sản phẩm đá thải có độ tro nhỏ hơn 75% nên không thể thải bỏ được.

Để tăng khả năng thu hồi bùn than, đảm bảo độ tro đá thải và nâng cao chất lượng than sạch, cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hiện nay, người ta thường áp dụng các loại thiết bị tuyển nổi cột để tuyển nổi bùn than. Thiết bị tuyển nổi cột dạng tấm nghiêng ngăn Reflux là một loại thiết bị tuyển nổi cột mới được nghiên cứu hiện nay [1-4]. Thiết bị này cho phép tăng lượng nước cấp nước rửa để cải thiện chất lượng than sạch mà không sợ các bóng khí khoáng hóa đi vào quặng đuôi, làm tăng cường quá trình làm giàu thứ sinh trong lớp bọt và tăng độ tro trong đá thải, đáp ứng yêu cầu thải bỏ. Nếu áp dụng được thiết bị tuyển nổi cột   này  vào thực tế tuyển nổi bùn than mịn vùng Quảng Ninh sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

2. Mẫu nghiên cứu và phương pháp thí nghiệm

2.1 Mẫu nghiên cứu

Mẫu nghiên cứu là cấp hạt -0,3mm tách ra từ mẫu than cám 5A mỏ Vàng Danh. Mẫu than sau khi tách ra từ than cám nguyên khai -15 mm được phân tích độ hạt. Thành phần độ hạt mẫu than nghiên cứu được trình bày tại bảng 1.

Bảng 1. Thành phần độ hạt mẫu than nghiên cứu

| Cấp hạt, mm | Thu hoạch, % | Độ tro, A% |
| --- | --- | --- |
| 0,2-0,3 | 13,55 | 29,37 |
| 0,1-0,2 | 50,48 | 33,02 |
| 0,074-1 | 15,67 | 37,66 |
| -0,074 | 20,3 | 43,05 |
| Tổng | 100 | 35,29 |

2.2 Phương pháp và điều kiện thí nghiệm

Sơ đồ thí nghiệm tổng quát được trình bày tại hình 2.

Thiết bị thí nghiệm [1] là một cột tuyển nổi gồm hai phần: phần trên hình trụ tròn đường kính 10cm chiều dài 1m và phần dưới là  hình hộp bình hành tiết diện 10x10cm và chiều dài 1m, độ nghiêng 700. Trong phần hình hộp   có các tấm nghiêng. Đỉnh trên cột có cơ cấu cấp nước rửa bọt dạng phễu hình côn có đột lỗ. Bùn được cấp vào cột ở đáy phần hình trụ theo phương tiếp tuyến sau khi được trộn với bóng khí phân tán qua ống cao su đột lỗ tại cơ cấu tạo bọt chính. Bọt khí còn được tạo ra tại cơ cấu tạo bọt phụ là ống cao su đột lỗ đặt ở dưới đáy phần hình hộp bình hành. Sản phẩm bọt sau khi đi qua vùng rửa bọt được tháo tải tại đỉnh cột vào máng bọt. Sản phẩm ngăn máy tuyển nổi sau khi đi qua các kênh nghiêng được tháo ra tại cơ cấu tháo tải sản phẩm ngăn máy, tại đây có các ống có độ dài khác nhau để chỉnh chiều cao bùn (và tương ứng là chiều dày bọt tuyển nổi).  Các sản phẩm bọt và sản phẩm ngăn máy được tháo ra các thùng chứa riêng biệt). Tốc độ cấp liệu bùn được điều chỉnh bằng biến tần; chi phí nước rửa bọt - bằng van hồi lưu bơm nước tuần hoàn; chiều cao bọt - bằng chiều cao ống tháo đuôi thải.

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý thiết bị thí nghiệm

Sơ đồ thí nghiệm trình bày tại hình sau:

Mẫu than khối lượng 5kg

Khuấy với Diesel + thuốc nhũ hóa 5%+ MIBC

Thông số khảo sát:

Thời gian tuyển nổi

Nồng độ bùn

Tốc độ cấp liệu

Chiều dày lớp bọt

Chi phí nước rửa bọt

Chi phí thuốc tập hợp

Chi phí thuốc tạo bọt

Tuyển nổi cột

Sản phẩm bọt                         Đuôi thải

Hình 2. Sơ đồ nguyên lý thiết bị thí nghiệm

Trong quá trình thí nghiệm sử dụng các loại thuốc tuyển sau đây:

- Thuốc tập hợp là dầu Diesel + thuốc nhũ hóa 5%. Thuốc tập hợp được pha dưới dạng nhũ hóa bằng máy khuấy từ.

- Thuốc tạo bọt MIBC.

Khảo sát các thông số theo chế độ tuyển điều kiện (phương pháp Gauss).

3. Kết quả và thảo luận

## 3.1. Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng thời gian tuyển nổi

Điều kiện thí nghiệm: Khối lượng mẫu 5 kg; Nồng độ bùn 160 g/L; Tốc độ cấp liệu: 8 L/phút; Thời gian tuyển nổi thay đổi 6, 8, 10, 12 phút (3, 5, 7, 9 phút tuần hoàn và 3 phút tuyển xả); Chiều dày bọt: 450 mm; Chưa cấp nước rửa bọt; Chi phí thuốc tập hợp (dầu diesel + thuốc nhũ hóa 5%) 1,5 kg/t; Chi phí thuốc tạo bọt MIBC 125 g/t.

Kết quả thí nghiệm được trình bày tại bảng 2.

Bảng 2: Kết quả thí nghiệm tuyển nổi với thời gian tuyển nổi khác nhau

| STT | Thời gian tuyển nổi, phút | Than sạch |  |  | Độ tro đá thải, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thu hoạch, % | Độ tro, % | Thực thu phần cháy,% |  |
| 1 | 6 | 22,37 | 8,15 | 31,75 | 43,11 |
| 2 | 8 | 26,42 | 9,56 | 36,92 | 44,52 |
| 3 | 10 | 36,12 | 11,55 | 49,36 | 48,70 |
| 4 | 12 | 37,55 | 12,62 | 50,69 | 48,89 |

Nhận xét: Khi thay đổi thời gian tuyển nổi từ 6 phút lên 12 phút thì thu hoạch, thực thu và cả độ tro của than sạch đều tăng lên. Thu hoạch tăng từ 22,37% lên 37,55 %, độ tro tăng từ 8,15% lên 12,62%, thực thu cũng tăng lên tương ứng từ 31,75% lên 50,69%. Bên cạnh đó độ tro của đá thải cũng tăng từ 43,11% lên 48,89%, thực thu đá thải giảm từ 68,25% xuống 49,31%. Điều trên hoàn hoàn đúng với với những giải thích được nêu phía trên.

Ở thời gian tuyển nổi tăng lên đến 10 phút ta thấy độ tro của than sạch là 11,55% thực thu phần cháy lên đến 49,36%, độ tro của đá thải là 48,70 % thực thu đá là 50,64%. Khi tăng thời gian tuyển nổi lên 12 phút thì thực thu phần cháy tăng không nhiều 50,69% mà độ tro của than sạch lại tăng lên khá cao là 12,62%, độ tro của đá cũng tăng không đáng kể từ 48,7% lên 48,89%.Vì vậy ta sẽ chon thời gian tuyển nổi tối ưu là 10 phút (7 phút tuần hoàn và 3 phút tuyển xả) cho các loạt thí nghiệm tiếp theo.

## 3.2.Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của nồng độ bùn

Điều kiện thí nghiệm: Khối lượng mẫu: 5kg; Nồng độ bùn thay đổi 140, 160, 180, 200 g/L; Tốc độ cấp liệu: 8L/phút; Thời gian tuyển nổi 10 phút (7 phút tuần hoàn và 3 phút tuyển xả); Chiều dày bọt: 450mm; Chưa cấp nước rửa bọt; Chi phí thuốc tập hợp (dầu diesel + thuốc nhũ hóa 5%) 1,5 kg/t; Chi phí thuốc tạo bọt MIBC 125 g/t.

Kết quả thí nghiệm được trình bày tại bảng 3.

Bảng 3: Kết quả thí nghiệm tuyển nổi với nồng độ bùn khác nhau

| STT | Nồng độ bùn, g/L | Than sạch |  |  | Độ tro đá thải, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thu hoạch, % | Độ tro, % | Thực thu phần cháy,% |  |
| 1 | 140 | 35,12 | 10,35 | 48,66 | 48,79 |
| 2 | 160 | 36,12 | 11,55 | 49,36 | 48,70 |
| 3 | 180 | 38,20 | 13,10 | 51,31 | 49,02 |
| 4 | 200 | 40,32 | 15,62 | 52,56 | 48,55 |

Nhận xét: Khi tăng nồng độ bùn từ 140 g/L lên 200 g/L thì thu hoạch, độ tro và thực thu phần cháy của than sạch đều tăng theo. Cụ thể là thu hoạch tăng từ 35,12  lên 40,32%, độ tro tăng từ 10,35% lên 15,62%, thực thu phần cháy tăng từ 48,66% lên 52,56%. Độ tro của đá thải tăng ở nồng độ bùn 140 g/L lên 180 g/L tăng từ 48,79% lên 49,02%. Khi tăng lên chi phí là 200 g/L độ tro của đá lại giảm còn 48,55%. Thực thu của đá thải giảm từ 51,34% xuống 47,44%.Ta thấy kết quả thí nghiệm phù hợp với quy luật như đã trình bày bên trên.

Ở nồng độ bùn là 160 g/L ta thấy rằng thực thu phần cháy là 49,36% với độ tro tương ứng là 11,55%. Khi tăng nồng độ lên 180 g/L tuy rằng thực thu phần cháy tăng lên 51,36 % nhưng tăng không đáng kể mà độ tro của than sạch lại tăng lên khá cao là 13,10% (do hiện tượng nổi cơ học khi nồng độ bùn tăng làm độ nhớt tăng khiến các hạt ưa nước nổi cùng các hạt kị nước). Vì vậy, ta chọn nồng độ bùn là 160 g/L là nồng độ bùn tối ưu và sẽ sử dụng nồng độ bùn này cho các loạt thí nghiệm tiếp theo.

## 3.3. Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của tốc độ cấp liệu

Điều kiện thí nghiệm: Khối lượng mẫu: 5 kg; Nồng độ bùn : 160 g/L; Tốc độ cấp liệu: thay đổi 7, 8, 9, 10 L/phút; Thời gian tuyển nổi 10 phút (7 phút tuần hoàn và 3 phút tuyển xả); Chiều dày bọt: 450 mm; Chưa cấp nước rửa bọt; Chi phí thuốc tập hợp (dầu diesel + thuốc nhũ hóa 5%) 1,5 kg/t; Chi phí thuốc tạo bọt MIBC 125 g/t.

Kết quả thí nghiệm được trình bày tại bảng 4.

Bảng 4: Kết quả thí nghiệm tuyển nổi với tốc độ cấp liệu khác nhau

| STT | Tốc độ cấp liệu, L/phút | Than sạch |  |  | Độ tro đá thải, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thu hoạch, % | Độ tro, % | Thực thu phần cháy,% |  |
| 1 | 7 | 33,18 | 11,25 | 45,49 | 47,20 |
| 2 | 8 | 36,12 | 11,55 | 49,36 | 48,70 |
| 3 | 9 | 40,55 | 12,67 | 54,72 | 50,70 |
| 4 | 10 | 41,15 | 14,85 | 54,15 | 49,58 |

Nhận xét: Khi tăng tốc độ cấp liệu từ 7 L/phút  lên 10 L/phút thì thu hoạch, độ tro và thực thu đều tăng lên. Cụ thể là thu hoạch tăng từ 33,18% lên 41,15%, độ tro tăng từ 11,25% lên 14,85%, thực thu phần cháy tăng lên từ 45,49 % lên 54,15%.Cùng với đó là độ tro của đá thải cũng tăng từ 47,2% lên 49,58%, thực thu đá giảm từ 54,51% xuống 45,85%.

Ở tốc dộ cấp liệu là 9 L/phút ta thấy độ tro của than sạch là 12,67%, thực thu của phần cháy là 54,72%, khi tăng tốc dộ cấp liệu lên 10 L/phút dộ tro của than sạch tăng lên khá cao là 14,85% và thực thu lại giảm xuống còn 54,15%. Vì vậy, ta chọn tốc độ cấp liệu tối ưu là 9 L/phút là tốc độ cấp liệu tối ưu và là tốc độ cấp liệu cho các loạt thí nghiệm sau.

## 3.4. Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của chiều dày lớp bọt

Điều kiện thí nghiệm: Khối lượng mẫu: 5 kg; Nồng độ bùn thay đổi 160 g/L; Tốc độ cấp liệu: 9 L/phút; Thời gian tuyển nổi 10 phút (7 phút tuần hoàn và 3 phút tuyển xả); Chiều dày bọt: thay đổi 400, 450, 500, 550 mm; Chưa cấp nước rửa bọt; Chi phí thuốc tập hợp (dầu diesel + thuốc nhũ hóa 5%) 1,5 kg/t; Chi phí thuốc tạo bọt MIBC 125 g/t.

Kết quả thí nghiệm được trình bày tại bảng 5.

Bảng 5: Kết quả thí nghiệm tuyển nổi với chiều dày lớp bọt khác nhau

| STT | Chiều dày lớp bọt, mm | Than sạch |  |  | Độ tro đá thải, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thu hoạch, % | Độ tro, % | Thực thu phần cháy,% |  |
| 1 | 400 | 38,87 | 12,35 | 52,64 | 49,86 |
| 2 | 450 | 36,12 | 11,55 | 49,36 | 48,70 |
| 3 | 500 | 34,42 | 10,12 | 47,82 | 48,52 |
| 4 | 550 | 30,18 | 8,85 | 42,51 | 46,72 |

Nhận xét: Khi tăng chiều dày lớp bọt từ 400mm lên 550mm thì thu hoạch, độ tro và thực thu phần cháy đều giảm. Cụ thể là thu hoạch giảm từ 38,87% xuống 30,18%, độ tro giảm từ 12,35% xuống 8,85%, thực thu phần cháy giảm từ 52,64% xuống 42,51%. Cùng với đó là độ tro của đá thải cũng giảm từ 49,86% xuống 46,72%.

Ở chiều dày lớp bọt 500mm ta thấy  thực thu phần cháy khá cao là 47,82% với độ tro là 10,12%. Nhưng khi tăng chiều dày lớp bọt lên 550 mm tuy rằng độ tro của than sach giảm nhiều nhưng thực thu lại giảm mạnh, Vì vậy chọn chiều dày lớp bọt là 500 mm là chiều dày lớp bọt tối ưu và sẽ sử dụng cho các loạt thí nghiệm tiếp theo.

## 3.5. Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của chi phí nước rửa bọt

Điều kiện thí nghiệm: Khối lượng mẫu: 5 kg; Nồng độ bùn thay đổi  160 g/L; Tốc độ cấp liệu: 9 L/phút; Thời gian tuyển nổi 10 phút (7 phút tuần hoàn và 3 phút tuyển xả); Chiều dày bọt: 500  mm; Chi phí  nước rửa bọt: thay đổi từ 0, 1, 2, 3, 4 L/phút; Chi phí thuốc tập hợp (dầu diesel + thuốc nhũ hóa 5%) 1,5 kg/t; Chi phí thuốc tạo bọt MIBC 125 g/t.

Kết quả thí nghiệm được trình bày tại bảng 6.

Bảng 6: Kết quả thí nghiệm tuyển nổi với chi phí nước rửa bọt khác nhau

| STT | Chi phí nước rửa bọt, L/phút | Than sạch |  |  | Độ tro đá thải, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thu hoạch, % | Độ tro, % | Thực thu phần cháy,% |  |
| 1 | 0 | 34,42 | 10,12 | 47,82 | 48,52 |
| 2 | 1 | 32,18 | 9,20 | 45,15 | 47,67 |
| 3 | 2 | 30,85 | 8,65 | 43,54 | 47,16 |
| 4 | 3 | 28,76 | 8,12 | 40,84 | 46,26 |
| 5 | 4 | 25,78 | 7,62 | 36,80 | 44,90 |

Nhận xét: Khi tăng chi phí nước rửa bọt từ 0 lên 4 L/ phút ta thấy thu hoạch, độ tro và thực thu phần cháy đều giảm rõ rệt. Cụ thể là thu hoạch  giảm từ 34,42 xuống 25,78%, độ tro giảm từ 10,12 xuống 7,62 % và thực thu phần cháy  giảm từ 47,82 xuống 36,8 %. Cùng với đó là độ tro của đá thải cũng giảm mạnh từ 48,52 xuống còn 44,9 %.

Ta thấy ở chi phí nước là 2 L/phút độ tro của than sạch là 8,65% và thực thu phần cháy là 43,54 %, độ tro của đá 47,67%. Khi ta tăng chi phí nước lên 3 L/phút thì độ tro của than sạch giảm không đáng kể xuống còn 8,12%  nhưng thực thu giảm nhiều. Vì vậy ta sẽ chọn chi phí nước rửa bọt là 2 L/phút là chi phí tối ưu và sử dụng cho các loạt thí nghiệm sau.

## 3.6.Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của chi phí thuốc tập hợp

Điều kiện thí nghiệm: Khối lượng mẫu: 5kg; Nồng độ bùn thay đổi  160g/L; Tốc độ cấp liệu: 9 L/phút; Thời gian tuyển nổi 10 phút (7 phút tuần hoàn và 3 phút tuyển xả); Chiều dày bọt: 500 mm; Chi phí  nước rửa bọt: 2L/phút; Chi phí thuốc tập hợp ( dầu diesel + thuốc nhũ hóa 5%) thay đổi từ 1;1,5;2,0;2,5 kg/t; Chi phí thuốc tạo bọt MIBC 125 g/t.

Kết quả thí nghiệm được trình bày tại bảng 7.

Bảng 7: Kết quả thí nghiệm tuyển nổi với chi phí thuốc tập hợp khác nhau

| STT | Chi phí thuốc tập hợp, kg/t | Than sạch |  |  | Độ tro đá thải, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thu hoạch, % | Độ tro, % | Thực thu phần cháy,% |  |
| 1 | 1,0 | 26,72 | 8,25 | 37,89 | 45,15 |
| 2 | 1,5 | 30,85 | 8,65 | 43,54 | 47,16 |
| 3 | 2,0 | 31,85 | 8,82 | 44,88 | 47,66 |
| 4 | 2,5 | 33,28 | 10,55 | 46,01 | 47,65 |

Nhận xét: Khi tăng chi phí thuốc tập hợp từ  1kg/t lên 2,5 kg/t thì thu hoạch, độ tro và thực thu phần cháy đều tăng. Cụ thể là thu hoạch tăng từ 26,72% lên 33,28%, độ tro tăng từ 8,25 lên 10,55% và thực thu phần cháy tăng từ 37,89% lên 46,01%. Độ tro của đá thải cũng tăng từ 45,15 lên 47,65%.

Ở chi phí thuốc là 2 kg/t ta thấy rằng độ tro của than khá thấp 8,82% với thực thu là 44,88%, độ tro của đá là 47,66% khi tăng chi phí thuốc lên 2,5 kg/t thì độ tro của than lại tăng mạnh lên 10,55% với thực thu là 46,01% tăng không đáng kể, độ tro của đá còn giảm. Vì vậy ta chọn chi phí thuốc tập hợp là 2kg/t là chi phí tuyển tối ưu và sử dụng cho các loạt thí nghiệm tiếp theo.

## 3.7. Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của chi phí thuốc tạo bọt

Điều kiện thí nghiệm: Khối lượng mẫu: 5 kg; Nồng độ bùn thay đổi  160 g/L; Tốc độ cấp liệu: 9 L/phút; Thời gian tuyển nổi 10 phút (7 phút tuần hoàn và 3 phút tuyển xả); Chiều dày bọt: 500  mm; Chi phí  nước rửa bọt: 2L/phút; Chi phí thuốc tập hợp (dầu diesel + thuốc nhũ hóa 5%) 2,0 kg/t; Chi phí thuốc tạo bọt MIBC 125 g/t.

Kết quả thí nghiệm được trình bày tại bảng 8.

Bảng 8: Kết quả thí nghiệm tuyển nổi với chi phí thuốc tạo bọt khác nhau

| STT | Chi phí thuốc tạo bọt, g/t | Than sạch |  |  | Độ tro đá thải, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thu hoạch, % | Độ tro, % | Thực thu phần cháy,% |  |
| 1 | 100 | 28,95 | 8,20 | 41,06 | 46,31 |
| 2 | 125 | 31,85 | 8,82 | 44,88 | 47,66 |
| 3 | 150 | 32,78 | 9,15 | 46,03 | 48,05 |
| 4 | 175 | 33,07 | 9,35 | 46,31 | 48,08 |

Nhận xét: Khi tăng chi phí thuốc tạo bọt lên từ 100 g/t lên 175 g/t thì  thu hoạch, độ tro và thực thu than sạch đều tăng. Cụ thể là thu hoạch tăng từ 28,95% lên 33,07%, độ tro tăng từ 8,2 lên 9,35% và thực thu phần cháy tăng lên từ 41,06% lên 46,31%. Khi tăng chi phí tạo bọt trong giá trị cho phép thì lượng bọt tạo ra nhiều hơn từ đó mà thực thu phần cháy sẽ tăng. Tuy nhiên khi bọt tạo ra nhiều thì các hạt liên tinh cũng dễ dàng tiếp xúc với bọt khí vì vậy mà độ tro của than sạch cũng tăng theo.

Ở chi phí thuốc tạo bọt là 150 g/t ta thấy thực thu phần cháy của than sạch là 46,03% với độ tro khá thấp là 9,15%  độ tro của đá thải là 47,66%. Khi tăng lên chi phí 175 g/t thì độ tro của than tăng lên là 9,35%  với thực thu phần cháy tăng lên không đáng kể 46,03%. Vì vậy ta chọn chi phí thuốc tạo bọt là 150 g/t là chi phí tối ưu.

## 4. Kết luận

- Mẫu than nghiên cứu là than Vàng Danh cỡ hạt -0,3 mm, độ tro than đầu là 35,29%.

- Đã tiến hành các thí nghiệm tuyển điều kiện xác định các thông số điều kiện tối ưu khi tuyển trên máy tuyển nổi dạng tấm nghiêng Reflux phòng thí nghiệm.

- Các thông số điều kiện phù hợp nhất xác định được: Nồng độ bùn 160 g/L; Thời gian tuyển nổi 10 phút (7 phút tuần hoàn và 3 phút tuyển xả); Tốc độ cấp liệu 9 L/phút; Chiều dày lớp bọt 500mm; Chi phí nước rủa bọt là 2 L/phút; Chi phí thuốc tập hợp (dầu Diesel+ thuốc nhũ hóa 5%) 2,0 kg/ t; Chi phí thuốc tạo bọt là 150 g/t.

- Tại các điều kiện thí nghiệm tuyển tối ưu, than sạch thu được có độ tro khá thấp 9,15%, thực thu phần cháy 46,03%. Đá thải độ tro 48,05%, chưa đạt yêu cầu thải bỏ. Vì vậy cần phải tiếp tục nghiên cứu để tăng tỷ lệ thu hồi than sạch và tăng độ tro đá thải.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Hoàng Sơn, Phùng Tiến Thuật, Trần Văn Được, Nghiên cứu tuyển nổi quặng apatit loại 3 Lào Cai trên thiết bị tuyển nổi cột dạng tấm nghiêng, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2-2019

2. J.E. Dickinson, K.P. Galvin, Fluidized bed desliming in fine particle flotation – Part I, Chemical Engineering Science 108 2014

3. K.P. Galvin , J.E. Dickinson, Fluidized bed desliming in fine particle flotation – Part II, Chemical Engineering Science 108 2014

4. K.P. Galvin , N.G. Harvey, J.E. Dickinson, Fluidized bed desliming in fine particle flotation – Part III, Mineral Engineering 66-68 2014

Effects of some parameters on the flotation performance of Vang Danh coal fines -0,3mm in the Reflux Flotation Cell

In the world the coal fines usually are upgraded in flotation columns. Reflux flotation cell is a novel type of flotation columns which use a system of inclined channels to enhance bubble - liquid seggregation in flotation. Additionally, in this type of device, it is used a froth washing mechanism with pressurised water to ameliorate the quality of cleaned coals. This type of device has a simple structure, high capacity and allows to receive cleaned coals of high quality. This paper presents the test results of coal fines samples -0,3mm from Vang Danh Mine by flotation in a laboratory reflux flotation cell. In the testworks some process panameters are investigated and optimized: flotation time, pulp density, feed rate, froth height, wash water, and flotation reagents regime.