# BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP PHỤ GIA BIẾN TÍNH ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA

BÊ TÔNG CHẤT LƯỢNG CAO HẠT MỊN SỬ DỤNG TRONG CÁC CÔNG TRÌNH

VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI:		GV.TS. Tăng Văn Lâm

MÃ SỐ: T	20-….

CƠ QUAN CHỦ QUẢN:         TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Hà Nội - 2020

THUYẾT  MINH  ĐỀ  TÀI

KHOA  HỌC  VÀ  CÔNG  NGHỆ  CẤP  CƠ SỞ BỔ SUNG NĂM 2020

| 1. TÊN ĐỀ TÀI Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia biến tính đến tính chất của bê tông chất lượng cao hạt mịn sử dụng trong các công trình ven biển và hải đảo |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. MÃ SỐ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; X X. Khoa học Y, dược; Khoa học Nông nghiệp. Khoa học Xã hội; Khoa học Nhân văn. | 4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ bản; Ứng dụng; Triển khai. X. |
| 5. THỜI GIAN THỰC HIỆN : 12 tháng Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên: Tăng Văn Lâm Chức danh khoa học: Giảng Viên Địa chỉ cơ quan: Bộ môn kỹ thuật Xây dựng phòng F208, nhà F. Điện thoại cơ quan: E-mail: lamvantang@gmail.com |  |  |  |  | Học vị: Tiến Sỹ Năm sinh: 1984 Điện thoại di động: 0917.422.689 Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Họ và tên | Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn |  |  |  | Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao |  |  |  |  |  | Chữ ký |  |
| 1 | Tăng Văn Lâm (Chủ nhiệm) | - Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng - Khoa Xây dựng - Chuyên môn: Công nghệ bê tông và chất kết dính. |  |  |  | - Quản lý và điều hành chung; - Thực hiện nội dung 1,2,3,4; - Hoàn thành các bản thảo gửi đăng tạp chí. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Phạm Thị Nhàn (Thành viên chính – Thư kí) | - Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng - Khoa Xây dựng - Chuyên môn: Kỹ thuật Xây dựng |  |  |  | - Thực hiện nội dung 1,2,3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nguyễn Văn Mạnh (Thành viên chính) | - Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng - Khoa Xây dựng - Chuyên môn: Kỹ thuật Xây dựng |  |  |  | - Thực hiện nội dung 1,2,3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bùi Văn Đức (Thành viên chính) | - Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng - Khoa Xây dựng - Chuyên môn: Kỹ thuật Xây dựng |  |  |  | - Thực hiện nội dung 1,2,3. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên đơn vị trong và ngoài nước |  | Nội dung phối hợp nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  | Họ và tên người đại diện đơn vị |  |  |
| # 9. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 9.1. Tổng quan trong nước Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép có khả năng chống ăn mòn đã được sử dụng trong xây dựng các công trình thủy và nhiều loại công trình biển khác nhau. Do chúng có rất nhiều ưu điểm so với các loại vật liệu khác, như: tuổi thọ lớn, cường độ cao, dễ dàng thi công để tạo ra kết cấu công trình có nhiều hình dạng, kích thước khác nhau; có độ bền lớn đối với tác động ăn mòn trong môi trường xâm thực [1], [2]. Gần đây, các loại bê tông có cường độ cao được nghiên cứu sử dụng trong các công trình biển và mang lại những hiệu quả kinh tế kỹ thuật to lớn, như tăng được độ bền của bê tông từ 10-40% [3], [4]. Các dạng công trình ven biển bao gồm: Trụ bê tông của cầu cảng, tường chắn sóng, cầu cảng, bến cảng, âu thuyền… phải chịu ảnh hưởng của yếu tố khô - ẩm dưới tác động của nhiệt độ môi trường và sự mài mòn của dòng chảy xoáy. Ngoài ra, phổ biến nhất là môi trường chứa ion sun phát (SO42-), sẽ gây ra sự ăn mòn sun phát đối với kết cấu bê tông và sẽ đặc biệt nguy hiểm khi đồng thời có sự xuất hiện sự ăn mòn do thẩm thấu kiềm cốt liệu ở bên trong và ăn mòn sun phát bên ngoài của bê tông [5]. Kết quả các nghiên cứu [6], [7] đã chỉ rõ trong môi trường xâm thực có chứa ion SO42- với nồng độ lớn hơn 300 mg/l ion sun phát sẽ thâm nhập vào trong vi cấu trúc của bê tông gây ra hiện tượng ăn mòn sun phát bê tông vì hình thành các dạng khoáng Ettringte. Sự phá hủy vi cấu trúc do khoáng Ettringite, loại khoáng có tính nở thể tích mạnh hình thành trong các phản ứng của các ion sun phát với các thành phần khoáng của bê tông chính là nguyên nhân dẫn đến việc nứt vỡ cấu trúc, giảm cường độ và có thể làm cho kết cấu bị hư hỏng hoàn toàn trong khoảng thời thời gian từ 5 đến 15 năm [8], [9]. Do đó ở Việt Nam trong thời gian gần đây cũng đã có một số nghiên cứu về ảnh hưởng của phụ gia khoáng – hóa đến các tính chất của bê tông dùng trong công trình biển, cụ thể như: Nguyễn Văn Tươi và các cộng sự [10], [11] đã nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia khoáng puzơlan tự nhiên với một tỷ lệ 15% theo khối lượng đến độ bền, khả năng thấm ion Clo và tuổi thọ kết cấu bê tông ở môi trường biển. Kết quả của các nghiên cứu này đã cho thấy puzơlan tự nhiên Núi Đầu Voi (Quảng Ngãi) có khả năng làm giảm tác động tiêu cực của bê tông ngâm trong trường biển, đã hình thành các gen C-S-H thứ cấp làm mịn hóa cấu trúc lổ rỗng và hiệu quả lấp đầy lổ rỗng của bê tông. Đặc biệt là thời gian bắt đầu ăn mòn cốt thép do xâm nhập ion Clo của bê tông chứa 15% puzơlan, cao hơn khoảng 3,34 - 4,63 lần tương ứng so với bê tông đối chứng không có phụ gia. Mặt khác, Nguyễn Nam Thắng, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng [12] đã nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hóa học canxi nitrít đến khả năng ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép tại công trình xây mới cầu tàu 20.000T cảng Nha Trang – Khánh Hòa và công trình nâng cấp cảng Cửa Cấm – Hải Phòng. Kết quả kiểm tra 2 công trình sau 2 năm ứng dụng cho thấy: cường độ bê tông theo TCXDVN 239:2006 phù hợp mác thiết kế. Đồng thời điện thế ăn mòn cốt thép dao động từ -50mV đến -150mV, theo tiêu chuẩn TCXDVN 294: 2003, trong phạm vi điện thế trên cốt thép chưa bị ăn mòn. Như vậy bước đầu cho thấy việc ứng dụng phụ gia hóa học canxi nitrít làm phụ gia ức chế ăn mòn cho bê tông đạt kết quả tốt. Nguyễn Công Thắng và các cộng sự [13], Trường Đại học Xây dựng đã thực hiện đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phụ gia khoáng, như: silicafume, xỉ lò cao hạt hóa nghiền mịn và tro bay đến khả năng ăn mòn cốt thép trong bê tông chất lượng siêu cao, trong đó có so sánh sự ăn mòn cốt thép giữa bê tông chất lượng siêu cao có và không có sử dụng phụ gia khoáng với bê tông thường. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy với bê tông chất lượng siêu cao có sử dụng phụ gia khoáng sẽ có độ đặc chắc lớn, khả năng chống ăn mòn cốt thép lớn hơn từ 8 – 10 lần so với mẫu bê tông chất lượng cao không sử dụng khoáng và mẫu bê tông thường. Tuy nhiên các tác giả vẫn chưa đi sâu vào nghiên cứu ảnh hưởng đồng thời của hỗn hợp phụ gia biến tính, gồm phụ gia khoáng kết hợp với phụ gia hóa học đến các tính chất cơ – lý khác nhau của hỗn hợp bê tông và bê tông hạt mịn. Hoàng Văn Tần và các cộng sự [14] đã bước đầu sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm để nghiên cứu thiết kế thành phần, mô phỏng ảnh hưởng của các thành phần trong bê tông cường độ cao dùng cho công trình thủy công chịu tác động của dòng chảy có lưu tốc lớn. Các tác giả đã tập trung nghiên cứu bê tông với cường độ trên 100 MPa, có chứa cốt liệu lớn là đá dăm là đá Granit Bình Định thuộc với Dmax = 20mm và hỗn hợp phụ gia biến tính chỉ gồm Silicafume và phụ gia siêu dẻo thế hệ mới Glenium®ACE 388 SureTec. Kết quả của nghiên cứu này đã thu được hàm hồi quy bậc nhất và hàm hồi quy bậc hai cho hai biến ảnh hưởng. Tuy nhiên nghiên cứu này chưa tập trung vào đối tượng là bê tông hạt mịn. Qua phân tích các kết quả nghiên cứu trong nước, có thể nhận thấy rằng các nghiên cứu theo hướng ảnh hướng của hệ phụ gia khoáng – hóa nhiều cấu tử đến tính chất của bê tông hạt mịn còn khá khiêm tốn. Hầu hết các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào ảnh hưởng độc lập của một số loại phụ gia khác nhau đến tính chất của bê tông, nhằm mục đích giảm sự phá hủy cấu trúc do khoáng Ettringite và cải thiện độ đặc trong vi cấu trúc bê tông trong môi trường nước biển ở Việt Nam. Tài liệu tham khảo - Nguyễn Mạnh Phát, (2007), ‘Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn bê tông – Bê tông cốt thép trong xây dựng’, Nhà xuất bản Xây dựng. - Đồng Kim Hạnh, Dương Thị Thanh Hiền, (2011), ‘Tình trạng ăn mòn bê tông cốt thép và giải pháp chống ăn mòn cho công trình bê tông cốt thép trong môi trường biển Việt Nam’. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Tr. 44-49. - Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Văn Tuấn, (2006). ‘Nghiên cứu chế tạo bê tông mác cao dùng trong công trình biển – Bê tông trọng lực’. Hội thảo khoa học quốc tế: Một số thành tựu mới trong nghiên cứu Vật liệu xây dựng hiện đại. Hà Nội, 46-63. - Phạm Hữu Hanh, Lê Trung Thành, (2015). Bê tông công trình biển. NXB Xây dựng. 216 Tr. - Si Huy Ngo, Trong Phuoc Huynh, Thanh Tam Thi Le, and Ngoc Hang Thi Mai (2018). “Effect of high loss on ignition-fly ash on properties of concrete fully immersed in sulfate solution”. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 371(012007). - Ngô Sĩ Huy, Lê Thị Thanh Tâm, Huỳnh Trọng Phước (2017), Effect of fly ash content on the compressive strength development of concrete”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Số 2, trang 31-36. - Lê Việt Hùng (2017). Nghiên cứu lựa chọn chất kết dính và phụ gia cho chế tạo bê tông có cốt gia cường sử dụng cát biển, nước biển. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH mã số RD82-15. Hà Nội. - Trương Hoài Chính, Huỳnh Quyền, Trần Văn Quang, Nguyễn Phan, (2007), ‘Tổng hợp, phân tích, đánh giá và dự báo hiện trạng ăn mòn xâm thực các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp vùng ven biển Đà Nẵng’, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố Đà Nẵng, 11/2007. - Cao Duy Tiến, Phạm Văn Khoan, Lê Quang Hùng (2003), “Báo cáo tổng kết dự án kinh tế - kỹ thuật chống ăn mòn và bảo vệ các công trình bê tông và BTCT vùng biển”, Viện KHCN Xây dựng, 11/2003. - Nguyễn Văn Tươi, Phạm Huy Khang, Nguyễn Văn Hướng (1+2/2016), Hiệu quả của puzơlan tự nhiên đối với độ bền của bê tông trong môi trường biển, Tạp chí GTVT. Số 1+2/2016. - Nguyễn Văn Tươı, Nguyễn Quang Phúc (2016), Sử dụng phụ gia puzơlan tự nhiên để cải thiện độ chống thấm ion clo và tuổi thọ kết cấu bê tông ở môi trường biển Tạp chí GTVT. Số 04/2016. - Nguyễn Nam Thắng (2007). Nghiên cứu ứng dụng canxi nitrít làm phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép cho bê tông cốt thép trong điều kiện Việt Nam. Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, Viện KHCN Xây dựng, Hà Nội, 2007. - Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Hữu Hanh (2018). Ảnh hưởng của phụ gia khoáng đến khả năng ăn mòn cốt thép trong bê tông chất lượng siêu cao. TẬP 12 SỐ 2 (2018) - Hoàng Văn Tần, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Ngọc Lâm. Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông cường độ cao dùng cho công trình thủy công chịu tác động của dòng chảy có lưu tốc lớn. TẬP 5 SỐ 1 (2011) 9.2. Tổng quan ngoài nước Trong thế kỷ XXI, quá trình xây dựng công trình biển trên thế giới chủ yếu tập trung vào việc xây dựng các công trình ở các khu vực ven biển và thềm lục địa. Môi trường biển là nguyên nhân gây hư hại chủ yếu đến cấu trúc của bê tông và bê tông cốt thép trong các công trình biển và ven biển. Các yếu tố chủ yếu nhất ảnh hưởng đến tính bền vững của kết cấu bê tông là tính thấm của đá xi măng và tốc độ xâm nhập của nước, ôxy và những ion SO42-, Cl- vào các lỗ rỗng trong cấu trúc của bê tông [17], [16]. Theo nghiên cứu của Sahmaran và cộng sự [17] đã chỉ ra rằng cường độ chịu nén của chúng giảm đáng kể sau 16 tuần ngâm trong dung dịch Na2SO4 nồng độ 5%. Các tài liệu [18], [19], [20] đã tập trung vào nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phụ gia khoáng khác nhau như tro trấu và tro bay kết hợp với xi măng bền sun phát để nâng cao độ bền của bê tông. Kết quả các nghiên cứu này đã chỉ ra rằng tuổi thọ của bê tông có thể được nâng cao bằng cách sử dụng các hỗn hợp phụ gia hoạt tính vô cơ, vì như vậy lỗ rỗng trong cấu trúc bê tông sẽ nhỏ, làm cường độ bê tông cao hơn và tính thấm thấp, ngăn ngừa sự xâm thực của các chất hoá học trong môi trường. Ramezanianpour AA (2013) [21]; Prasad D.K. Jain and A.K. Ahuja (2006) [22] đã nghiên cứu sử dụng phụ gia puzơlan thay thế 10-20% khối lương xi măng trong bê tông cho khả năng chống thấm ion Clo cao hơn bê tông thông thường. Các tác giả đã giải thích ảnh hưởng của phụ gia puzơlan trong bê tông với hai cơ chế: phản ứng puzơlanic và lấp đầy: Do phản ứng pozzolanic với canxi hydroxit tạo thành canxi silicat ngậm nước làm tăng pha rắn trong đá xi măng và khả năng điền đầy của hạt puzơlan đóng vai trò là chất độn mịn, dẫn đến làm giảm hệ thống lỗ rỗng và do đó làm thay đổi vi cấu trúc của hồ xi măng, làm tăng độ đặc và cải thiện cấu trúc vùng tiếp giáp cốt liệu - đá xi măng. Do tác dụng của hai cơ chế trên, bê tông trở nên ít thấm nước và cải thiện khả năng chống xâm nhập ion Clo. Trong tài liệu [23] nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng tro bay và xỉ đến tính chất của bê tông thường. Kêt quả của nghiên cứu này cũng đã chỉ rõ các loại phụ gia khoáng này có chứa các oxyt hoạt tính, có khả năng phản ứng với sản phẩm thủy hóa của xi măng để tạo ra các sản phẩm dạng C-S-H có cường độ cao, bền với môi trường hơn, đặc biệt tăng khả năng chống ăn mòn cho bê tông. Клюев С.В và các cộng sự (2017) [24] đã nghiên cứu ảnh hưởng của cốt sợi phân tán kế hợp với xỉ nhiệt điện đến cường độ và độ nở thể tích của bê tông hạt mịn trong điều kiện nước mặn. Kết quả cho thấy với hàm lượng xỉ nhiệt điện từ 10-20% đã làm tăng cường độ kéo khi nén của bê tông từ 15-30% và giảm sự giãn nở thể tích do ăn mòn sun phát của bê tông 10-20%. Bên cạnh đó, Astakhova, L. G. (2013) [25] đã bước đầu sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm để mô phỏng ảnh hưởng của các thành phần nguyên liệu sử dụng đến các tính chất của vật liệu xây dựng trong đó có bê tông và vữa xây dựng. Tuy nhiên các nghiên cứu này còn chưa thể hiện được sự ảnh hưởng tổng hợp của cả hệ phụ gia khoáng - hóa đến tính công tác của hỗn hợp bê tông; cường độ kháng nén, kháng kéo; cũng như độ nở sun phát của bê tông hạt mịn trong môi trường xâm thực của nước biển. Vì vậy, đề tài tập trung vào nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia khoáng biến tính gồm silicafume, tro bay và xỉ nhiệt điện và phụ gia siêu dẻo đến tính công tác của hỗn hợp bê tông hạt mịn; cường độ kháng nén, kháng uốn; cũng như độ nở sun phát của bê tông chất lượng cao hạt mịn sử dụng trong các công trình ven biển và hải đảo. Tài liệu tham khảo - Зафировски З., Папик Й., Пешевски И. (2015), ‘Анализ устойчивости отдельных блоков во время разработки горного массива для гидротехнического объекта’, Строительство уникальных зданий и сооружений. 2015. №5(32). C. 141-149. - Mehta K. P., (2003) ‘Concrete in the marine environment’. Taylor & Francis Books, 2003, 216 p. - Sahmaran, M., Kasap, O., Duru, K., and Yaman, I. O. (2007). “Effects of mix composition and water–cement ratio on the sulfate resistance of blended cements”. Cement and Concrete composites, 29(3), 159-167. - Chiara, F. F., Paul, E. S., and Kenneth, A. S. (2006). Sulfate Resistance of Concrete: A New Approach. Published by PCA. - Chindaprasirt, P., Kanchanda, P., Sathonsaowaphak, A., and Cao, H. T. (2007). “Sulfate resistance of blended cements containing fly ash and rice husk ash”. Construction and Building Materials, 21(6), 1356-1361. - Irassar, E. F., Di Maio, A., and Batic, O. R. (1996). “Sulfate attack on concrete with mineral admixtures”. Cement and Concrete Research, 26(1), 113-123. - Ramezanianpour AA (2013), Cement Replacement Materials: Properties, Durability, Sustainability, Springer Verlag. - J. Prasad, D.K. Jain and A.K. Ahuja (2006), Factors influencing the sulphate resistance of cement concrete and mortar, Asian journal of civil engineering (Building and housing) vol.7(3). Pp. 259-268. - Ramachandra V.S. (1995), High-Volume Fly Ash and Slag concrete, Noyes, Pp. 800-837 - Клюев С.В., Клюев А.В., Абакаров А.Д., Шорстова Е.С., Гафарова Н.Е. (2017), ‘Влияние дисперсного армирования на прочностные и деформативые характеристики мелкозернистого бетона’. Инженерно-строительный журнал. 2017. № 7(75). С. 66–75. doi: 10.18720/MCE.75.6. - Astakhova, L. G. (2013). Lectures on the discipline "Mathematical theory of experimental design". Vladikavkaz. (In Russia) 9.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản) a) Của chủ nhiệm đề tài: - Lam Tang Van, Dien Vu Kim, Bulgakov Boris Igorevich, Bazhenova Sophia Ildarovna, (2019), ‘Mathematical model of effect of the bottom ash and expanded polystyrene spheres on the polystyrene concrete properties’, Materials Science Forum. Vol. 974. Pp. 312-318. - Tăng Văn Lâm, Nguyễn Đình Trinh, Nguyễn Doãn Tùng Lâm, Bulgakov Boris Igorevich, (2019), ‘Mô phỏng ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia khoáng biến tính đến độ nở sun phát của bê tông dùng trong các công trình thủy’, Tạp chí Khoa học Kỹ thuậ và Môi trường. Số 66 (9/2019). Tr. 71-80. - Hung Ngo Xuan, Lam Tang Van, B.I. Bulgakov, O.V. Alexandrova, (2019), ‘Strength, chloride resistance and corrosion reinforced of High-strength concrete ‘, Journal of Physics: Conference Series, Volume 1425, conference 1, December 2019, Moscow, Russian Federation. - Lam Tang Van, Dien Vu Kim, Tho Vu Dinh, Bulgakov Boris Igorevich, Bazhenova Sophia Ildarovna, Luong Nguyen Tai Nang, (2019), ‘Effects of high temperature on high performance fine-grained concrete properties’, International Scientific Conference Energy Management of Municipal Facilities and Sustainable Energy Technologies EMMFT 2018, Pp. 660–672. - Танг Ван Лам, Ву Ким Зиен, Нго Суан Хунг, Булгаков Б.И., (2019), ‘Влияние комплексной органо-минеральной добавки на деформацию гидротехнических бетонов’, Журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений». 2019. №4(79). C. 7 - 19. - Танг Ван Лам, Ву Ким Зиен, Нго Суан Хунг, Нгуен Чонг Чык, Булгаков Б.И., Баженова. О.Ю., Гальцева Н.А., (2019), ‘Влияние водо-вяжущего отношения и комплексной органо-минеральной добавки на свойства бетона, пригодного для строительства морских гидротехнических сооружений’, Журнал «Промышленное и гражданское строительство». 2019. №03. C. 7 - 17. - Lam Van Tang, Hung Xuan Ngo, Dien Vu Kim, Bulgakov Boris Igorevich, Aleksandrova Olga Vladimirovna, (2018), ‘Effect of Complex Organo-Mineral Modifier on the Properties of Corrosion-Resistant Concrete’, MATEC Web of Conferences 251, 01005. - Lam Van Tang, Boris Bulgakov, Olga Aleksandrova, Anh Ngoc Pham, Yuri Mikhaylovich, (2018), ‘Effect of rice husk ash on hydrotechnical concrete behavior’, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 365 (2018) 032007. - Нго Суан Хунг, Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова, О.А. Ларсен, (2018), ‘Определение деформации образцов из мелкозернистого бетона на основе сульфатостойкого портландцемента’, Научно-технический журнал по строительству и архитектуре «Вестник МГСУ». 2018. Том 13. №.12. C. 1499-1508. - Нго Суан Хунг, Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова, О.А. Ларсен, Ха Хоа Ки, А.И. Мельникова, (2018), ‘Влияние золы рисовой шелухи на свойства гидротехнических бетонов’, Научно-технический журнал по строительству и архитектуре «Вестник МГСУ». 2018. Том 13 Выпуск 6 (117). C. 768-777. - Танг Ван Лам, Булгаков Б.И., Александрова О.В., Ларсен О.А., Нго Суан Хунг, Нгуен Дык Винь Куанг, (2017), ‘Определение деформации мелкозернистого бетона в жидкой сульфатной среде’, Журнал «Промышленное и гражданское строительство». №8. C. 82 - 86. - Танг Ван Лам, Булгаков Б.И., Александрова О.В., (2017), ‘Математическое моделирование влияния сырьевых компонентов на прочность высококачественного мелкозернистого бетона при сжатии’, Научно-технический журнал по строительству и архитектуре «Вестник МГСУ». Том 12 Выпуск 9 (108). C. 999-1009. - Булгаков Борис Игоревич, Танг Ван Лам, (2016), ‘Исследование коррозионной стойкости стальной арматуры в железобетоне в зависимости от структуры мелкозернистого бетона ускоренным методом’, Журнал «Промышленное и гражданское строительство». № 05. C. 34 - 38. b) Của các thành viên tham gia nghiên cứu: - Zhang lei, Zhang Guangsheng, Pham Thi Nhan, (2019),’ Accurate exploration of karst geology based on the land nonar method’, International Journal of GEOMATE, Vol.17, Issue 60, pp.244-250. - Phạm Thị Nhàn, (2018), ‘Nghiên cứu ảnh hưởng tham số chiều dài và dự ứng lực của neo cáp đến độ ổn định của khối đá xung quanh đường lò’, Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia, Tr70-76. - Pham Thi Nhan, Xu xi, Sanda Suresh, (2018),’Behavior of crack propagation of rock-like material with different jointed thickness’, International Journal of GEOMATE, Vol 16, issue58, pp 203 – 210. - Phạm Thị Nhàn, (2016), ‘Study on Mechanical Properties and Failure Modes of Specimens with Circular Hole under Impact Load’, International Conference on Advances in Mining and Tunnelling, Tr 334-344. - Pham Thi Nhan, Guangsheng Zhang, Viet-Nghia Nguyen, Viet Huy Le, (2018), ‘Study on the Coupling Effect Between Surrounding Rock and Support Structures of Tunnels’, Springer: Advances and Applications in Geospatial Technology and Earth Resources, 355-366, 2018 - Kennedy Onyelowe and Bui Văn Đưc, (2019), ‘Microstructural and Mineralogical Analysis of Weak Erodible Soil for Gully Site Study and Solutions’, Journal of Science and Technology Research, Vol 1, issue 3, pp 24-37. - Kennedy Chibuzor Onyelowe and Bui Văn Đưc, (2019), ‘Strength of pozzolan soil blend in chemically improved lateritic soil for pavement base material purpose’, International Journal of Low-Carbon Technologies, https://academic.oup.com/ijlct/advance-article/doi/10.1093/ijlct/ctz035/5542587. - Kennedy C Onyelowe and Bui Văn Đưc, (2019), ‘Triaxial and density behaviour of quarry dust based geopolymer cement treated expansive soil with crushed waste glasses for pavement foundation purposes’, Springer Nature Switzerland AG, Vol 12, issue 1, pp 78-87. - Kennedy Chibuzor Onyelowe, Bui Văn Đưc, Nguyen Van Manh, (2019), ‘Experimental assessment of subgrade stiffness of lateritic soils treated with crushed waste plastics and ceramics for pavement foundation’, International Journal of Low-Carbon Technologie, pp 1-18. - Kennedy Chibuzor Onyelowe, Bui Văn Đưc, Nguyen Van Manh, (2018), ‘Effect of Ceramic Waste Derivatives on the Volume Change Behavior of Soft Soils For Moisture Bound Transport Geotechnics’, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, Vol 23, issue 4, pp 821-834. - A. Chinkulkijniwat, Bui Văn Duc, (2016), ‘Effect of periodical rainfall on shallow slope failures: Finite Element Analysis’, Proceeding of the sixth International Conference on Geotechnique, Construction Materials & Environment, ISBN: 978-49905958-6-9 C3051, 227-232. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đối với Việt Nam, biển Đông đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cả trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Việt Nam có bờ biển dài khoảng 3.260km từ Bắc xuống Nam, chiếm tỷ lệ khoảng 100km2 đất liền/1km bờ biển và hơn 3.000 hòn đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nước biển là môi trường xâm thực mạnh và là nguyên nhân gây hư hại chủ yếu đến cấu trúc của các cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép trong các công trình trên biển, ven biển và hải đảo. Theo kết quả của nghiên cứu tổng quan đã chỉ ra rằng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển thường bị hư hỏng trong khoảng thời gian từ 5- 15 năm sau khi sử dụng. Vì vậy nghiên cứu nâng cao các tính chất của bê tông trong môi trường biển là vấn đề hết sức cần thiết để tạo ra các công trình bền vững, tuổi thọ cao. Điều này đã và đang được Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm. Cụ thể trong quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025 đã nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để Phát triển các loại vật liệu thân thiện với môi trường trên cơ sở sử dụng vật liệu tại chỗ, các loại chất thải tro, xỉ của các nhà máy nhiện điện làm vật liệu xây dựng phù hợp với điều kiện môi trường biển và hải đảo. Bên cạnh đó, vấn đề xử lý các loại chất thải rắn công nghiệp đã và đang là thách thức lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Theo kết quả điều tra và tính toán sơ bộ của Viện Vật liệu xây dựng, trên cả nước hàng năm thải ra khoảng trên 28 triệu tấn chất thải chủ yếu là tro, xỉ nhiệt điện, bùn thạch cao và đang tồn chứa tro, xỉ nhiệt điện tại các bãi thải gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân trên cả nước. Chính vì thế việc tái sử dụng các loại phết thải công nghiệp để chế tạo vật liệu xây dựng là một trong các yếu tố quyết định để phát triển xây dựng bền vững, giảm ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam. Cùng với kết quả nghiên cứu tổng quan đã cho thấy, gần đây có nhiều nghiên cứu tái sử dựng các loại phế thải công nghiệp trong sản xuất bê tông và vật liệu xây dựng ở Việt Nam và trên thế giới. Tuy nhiên các nghiên cứu này chưa thể hiện được sự tổng quan ảnh hưởng qua lại của phụ gia khoáng và phụ gia hóa học đến tính công tác của hỗn hợp bê tông; cường độ kháng nén, kháng kéo; cũng như độ nở sun phát của bê tông hạt mịn trong môi trường xâm thực của nước biển. Mặt khác bê tông hạt mịn là chủng loại bê tông trong thành phần cấp phối không có cốt liệu lớn (đá dăm và sỏi với kích thước 5 - 40 mm), do đó để đạt được chất lượng cao thì hàm lượng xi măng sử dụng tính toán được là rất lớn (thường trên 650 kg/m3 bê tông). Điều này đã làm tăng giá thành của sản phẩm, đặc biệt là có thể phát sinh các vết nứt do nhiệt thủy hóa của xi măng trong quá trình bê tông đóng rắn. Mặt khác, hàm lượng cốt liệu nhỏ (cát vàng) trong bê tông hạt mịn cũng rất lớn (trên 1500 kg/m3 bê tông) điều này đã dẫn đến việc sử dụng nhiều lượng cát tự nhiên – hiện đang thiếu hụt ở Việt Nam. Do đó, đề xuất : “Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia biến tính (gồm silicafume, tro bay, xỉ nhiệt điện và phụ gia siêu dẻo) đến tính chất của bê tông chất lượng cao hạt mịn sử dụng trong các công trình ven biển và hải đảo”, là cần thiết và có ý nghĩa, đặc biệt trong việc chế tạo và sử dụng bê tông hạt mịn chất lượng cao trên cơ sở các loại vật liệu tại chỗ và các loại chất thải công nghiệp để thay thế xi măng và cốt liệu nhỏ, đáp ứng yêu cầu xây dựng các công trình ven biển và hải đảo. - Đề xuất hướng giải quyết của đề tài: Dựa trên sự phân tích tổng hợp các luận chứng khoa học của nghiên cứu sử dụng phế thải công nghiệp gồm tro bay và xỉ nhiệt điện làm phụ gia khoáng và cốt liệu mịn thay thể cốt tự nhiên cho bê tông hạt mịn chất lượng cao, phân tích các tính chất cơ lý, thành phần khoáng - hóa, thành phần hạt của phế thải công nghiệp; xác định cấp phối cơ sở theo phương pháp lý thuyết kết hợp với điểu chỉnh từ thực nghiệm và đặc trưng cơ lý của hỗn hợp bê tông và bê tông hạt mịn chất lượng cao; xây dựng các hàm mục tiêu để mô phỏng ảnh hưởng của các hàm lượng tro bay, xỉ nhiệt điện, silicafume và phụ gia siêu dẻo đến tính công tác, cường độ kháng nén, kháng kéo và độ nở sun phát của bê tông chất lượng cao hạt mịn dùng trong xây dựng các công trình ven biển và hải đảo. - Những đóng góp của đề tài: Thu được các hàm hồi quy bậc nhất mô tả đầy đủ ảnh hưởng của bốn biến nghiên cứu gồm có hàm lượng tro bay, xỉ nhiệt điện, silicafume và phụ gia siêu dẻo đến tính chất của bê tông chất lượng cao hạt mịn. Từ đó có thể phỏng đoán, dự đoán các tính chất cơ – lý của bê tông chất lượng cao hạt mịn trong các nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Nghiên cứu được ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia biến tính đến tính chất của bê tông chất lượng hạt mịn sử dụng trong các công trình ven biển và hải đảo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 12.1. Đối tượng nghiên cứu (đối tượng cụ thể cần nghiên cứu là gì): - Hỗn hợp phụ gia khoáng biến tính trên cơ sở phế thải công nghiệp và phụ gia siêu dẻo. - Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép trong các công trình ven biển. 12.2. Phạm vi nghiên cứu (hạn chế vùng NC trong đối tượng nêu trên). Phạm vi nghiên cứu là bê tông lượng độ cao hạt mịn, có độ chảy loang từ (20 - 25) cm, cường độ nén ở tuổi 28 ngày đạt (70 - 80) MPa, được chế tạo từ nguồn nguyên vật liệu có sẵn trong nước. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13.1. Cách tiếp cận (tiếp cận từ góc độ nào) - Cách tiếp cận hệ thống: Các nội dung và mục tiêu nghiên cứu của đề tài được triển khai theo trình tự: thu thập thông tin, tài liệu tham khảo; chuẩn bị các loại nguyên vật liệu sử dụng và các dụng cụ thí nghiệm cần thiết, xác định các tính chất của vật liệu sử dụng, xác định cấp phối cơ sở của hỗn hợp bê tông hạt mịn và làm các thí nghiệm thăm dò, xây dựng mô hình thực nghiệm dựa vào cấp phối cơ sở, xác định các thông số của mô hình; xây dựng mô hình số; so sánh kết quả từ mô hình hóa với kết quả từ thực nghiệm để xem xét sự ảnh hưởng hỗn hợp phụ gia khoáng biến tính gồm có tro bay, tro xỉ, silicafume và phụ gia siêu dẻo đến tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông chất lượng hạt mịn. - Cách tiếp cận kế thừa: Tiếp thu các kết quả nghiên cứu đã đạt được của các nhà khoa học liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài và tham khảo ý kiến của chuyên gia để giải quyết các vấn đề đặt ra của đề tài. - Cách tiếp cận truyền thống: Thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu thực tế (tổng quan về bê tông chất lượng cao, hàm lượng của các loại phụ gia sử dụng,..) để xác định cấp phối sơ bộ của hỗn hợp bê tông dựa theo phương pháp thể tích tuyệt đối. Tiến hành xác định các tính chất cơ lý của bê tông theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn của nhiều nước khác trên thế giới. - Cách tiếp cận hiện đại: Nghiên cứu theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm kết hợp với phần mềm toán học để xác định các hàm hồi quy. 13.2. Phương pháp nghiên cứu (sử dụng phương pháp, tổ hợp các phương pháp gì) # - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tính toán cấp phối của bê tông theo phương pháp thể tích tuyệt đối; # - Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: xác định độ chảy của hỗn hợp bê tông, cường độ, độ nở sun phát, độ thẩm thấu ion Clo vào trong cấu trúc của bê tông theo các tiêu chuẩn hiện hành. # - Phương pháp xây dựng mô hình số: sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm bậc nhất để xác định các hàm hồi quy, mô tả đầy đủ ảnh hưởng của các biến số ban đầu đến các tính chất cơ - lý của hỗn hợp bê tông và bê tông chất lượng cao hạt mịn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 14.1. Nội dung nghiên cứu - Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về ảnh hưởng của phụ gia biến tính đến tính chất của bê tông chất lượng cao hạt mịn + Tổng quan về tình hình nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng cao, bê tông hạt mịn; + Tổng quan về ảnh hưởng của các loại phụ gia đến tính chất của bê tông; đặc điểm và phân tích hiệu quả của việc sử dụng hàm lượng lớn phụ gia tổ hợp trong bê tông; + Tổng hợp, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển và khả năng nghiên cứu ứng dụng bê tông chất lượng cao hạt mịn để xây dựng các công trình ven biển và hải đảo. - Nội dung 2: Nghiên cứu xác định thành phần cấp phối của hỗn hợp bê tông chất lượng cao hạt mịn + Nghiên cứu xác định các tính chất cơ lý của các loại nguyên vật liệu sử dụng gồm: xi măng poóc lăng, cốt liệu nhỏ, silicafume, tro bay, xỉ nhiệt điện và phụ gia siêu dẻo; + Xác định thành phần khoáng – hóa và thành phần hạt của tro bay, xỉ nhiệt điện; + Xác định cấp phối cơ sở của hỗn hợp bê tông hạt mịn theo phương pháp thể tích tuyệt đối. - Nội dung 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia biến tính đến tính chất của bê tông hạt mịn + Xây dựng mô hình để mô phỏng ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia biến tính đến tính chất của bê tông chất lượng cao hạt mịn; + Ảnh hưởng của của tổ hợp phụ gia biến tính đến tính công tác; + Ảnh hưởng của của tổ hợp phụ gia biến tính đến cường độ kháng nén, kháng uốn; + Ảnh hưởng của của tổ hợp phụ gia biến tính đến độ nở sun phát của bê tông hạt mịn; + Kiểm tra độ tin của mô hình thực nghiệm thu được. - Nội dung 4: + Viết báo cáo tổng kết đề tài. 14.2. Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Các nội dung, công việc thực hiện |  | Sản phẩm |  |  | Thời gian (bắt đầu – kết thúc) |  |  |  | Người thực hiện |  |  |  |
| 1 | Nghiên cứu tổng quan về ảnh hưởng của phụ gia biến tính đến tính chất của bê tông chất lượng cao hạt mịn |  | Báo cáo chuyên đề 1 |  |  | Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021 |  |  |  | TS. Tăng Văn Lâm TS. Phạm Thị Nhàn PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh TS. Bùi Văn Đức |  |  |  |
| 2 | Nghiên cứu xác định thành phần cấp phối của hỗn hợp bê tông chất lượng cao hạt mịn |  | Báo cáo chuyên đề 2 |  |  | Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2021 |  |  |  | TS. Tăng Văn Lâm PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh TS. Phạm Thị Nhàn TS. Bùi Văn Đức |  |  |  |
| 3 | Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia biến tính đến tính chất của bê tông hạt mịn |  | Báo cáo chuyên đề 3 |  |  | Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021 |  |  |  | TS. Tăng Văn Lâm TS. Phạm Thị Nhàn PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh TS. Bùi Văn Đức |  |  |  |
| 4 | Viết báo cáo tổng kết đề tài. |  | Báo cáo tổng kết |  |  | Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2021 |  |  |  | TS. Tăng Văn Lâm |  |  |  |
| # 15. SẢN PHẨM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Tên sản phẩm |  | Số lượng |  |  |  |  | Yêu cầu chất lượng sản phẩm (mô tả chi tiết chất lượng sản phẩm đạt được như nội dung, hình thức, các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật,...) |  |  |  |  |  |
| I | Sản phẩm khoa học (Các công trình khoa học sẽ được công bố: sách, bài báo khoa học...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành ở ngước ngoài. |  | 01 |  |  |  |  | Đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định của các tạp chí khoa học chuyên ngành. |  |  |  |  |  |
| 2 | Báo cáo tại hội thảo khoa học quốc tế uy tín. |  | 01 |  |  |  |  | Đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định của Hội thảo khoa học quốc tế. |  |  |  |  |  |
| II | Sản phẩm đào tạo (Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ,...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Hướng dẫn 01 nhóm sinh viên làm nghiên cứu khoa học. |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Sản phẩm ứng dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Báo cáo tổng kết, bản kiến (khuyến) nghị |  | 01 |  |  |  |  | Đảm bảo theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu |  |  |  |  |  |
| 16. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG 16.1. Phương thức chuyển giao + Báo cáo phân tích của đề tài được chuyển giao miễn phí và lưu trữ tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất dưới dạng bản in và bản mềm trong đĩa CD phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường. + Các báo cáo phân tích được chuyển giao cho các chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên… của các Trường Đại học và Viện nghiên cứu về lĩnh vực Xây dựng, Vật liệu xây dựng, đặc biệt là nghiên cứu tái sử dụng các nguồn phế thải công nghiệp thay thế xi măng và cát trong sản xuất các vật liệu xây dựng mới. 16.2. Địa chỉ ứng dụng + Trường Đại học Mỏ-Địa chất; 17. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 17.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo - Nâng cao trình độ chuyên môn cho nhóm thực hiện đề tài. - Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bổ sung tài liệu phục vụ công tác đào tạo đại học và sau đại học, cho sinh viên và học viên cao học tại các trường đại học có đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành Vật liệu xây dựng. Cung cấp tài liệu tham khảo và các hàm hồi quy để mô phỏng ảnh hưởng của tổ hợp phụ gia gồm tro bay nhiệt điện Vũng Áng, tro xỉ của nhiệt điện Vĩnh Tâm 4, silicafume SF-90 và phụ gia siêu dẻo SilkRoad SR 5000F đến các tính chất cơ lý của bê tông chất lượng cao hạt mịn cho các nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo. 17.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan Tiếp cận phương pháp nghiên cứu hiện đại trên thế giới hiện nay theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại và xác định hàm hồi quy để mô phỏng, trong nghiên cứu theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm. 17.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội - Kết quả của đề tài góp phần phán đoán, dự báo, đánh giá khả năng chế tạo bê tông hạt mịn có cường độ nén từ 70 - 80 MPa vào trong xây dựng các công trình ven biển và hải đảo của Việt Nam. - Góp phần đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu, các trường Đại học, các Viện nghiên cứu và các đơn vị thiết kế, thi công công trình các công trình chịu tác động ăn mòn của nước biển. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các loại vật liệu cơ bản đáp ứng các yêu cầu xây dựng công trình ven biển và hải đảo của nước ta. - Tái sử dụng chất thải nhiệt điện trong sản xuất vật liệu xây dựng, giảm giá thành, tiết kiệm chi phí kinh tế và góp phần tạo ra các chủng loại vật liệu xây dựng bền vững, thân thiện với môi trường. 17.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu - Đối với tổ chức chủ trì: giúp nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học công nghệ cho tập thể cán bộ tham gia. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ nghiên cứu, học viên cao học, sinh viên Trường Đại học Mỏ-Địa chất và các Trường đại học khác. - Đối với các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu: là tài liệu tham khảo hữu ích, là luận cứ có thể sử dụng trực tiếp trong việc phỏng đoán, dự đoán các tính chất của bê tông hạt mịn chất lượng cao vào các thành phần, hàm lượng của phụ gia khoáng – hóa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 18.1. Đề xuất phát triển thành đề tài cấp cao hơn (dự kiến tên đề tài, cấp quản lý, kinh phí dự kiến, thời gian đăng ký,…) Dự kiến đề xuất đề tài: ''Nghiên cứu sử dụng tổ hợp bê tông nhẹ và bê tông chất lượng cao hạt mịn để chế tạo các kết cấu nổi (ụ nổi) để nâng hạ và neo đậu tàu, thuyền phục vụ cho các hoạt động trên biển". Cấp Quản lý: Cấp bộ. Kinh phí dự kiến: 800 triệu. Thời gian đăng ký: năm 2022. 18.2. Khả năng thương mại hóa sản phẩm (loại hình sản phẩm, nhu cầu kinh phí thực hiện, thời gian dự kiến, loại hình đơn vị sử dụng sản phẩm,…) 18.3. Khả năng đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ (tên phát minh/sáng chế/giải pháp, nhu cầu kinh phí thực hiện, đăng ký phát minh trong và ngoài nước,…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Kinh phí thực hiện đề tài: 35.000.000 triệu đồng. Trong đó: Từ nguồn thu của Nhà trường: 35.000.000đ - (Bằng chữ): ba mươi lăm triệu đồng. Các nguồn khác: 0 (đ) (Bằng chữ): không đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stt | # Khoản chi, nội dung chi |  |  | # Thời gian thực hiện |  |  | # Tổng kinh phí |  | # Nguồn kinh phí |  |  |  | # Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Kinh phí từ nguồn thu của Nhà trường |  |  | # Các nguồn khác |  |
| # 1 | Chi tiền công lao động trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Thu thập thông tin. + Tổng quan về tình hình nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng cao, bê tông hạt mịn. + Tổng quan về ảnh hưởng của các loại phụ gia đến tính chất của bê tông; đặc điểm và phân tích hiệu quả của việc sử dụng hàm lượng lớn phụ gia tổ hợp trong bê tông. + Tổng hợp, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển và khả năng nghiên cứu ứng dụng bê tông chất lượng cao hạt mịn để xây dựng các công trình ven biển và hải đảo. |  |  | # 12/2020 - 02/2021 |  |  | # 8.373.800 |  | # 8.373.800 |  |  |  |  |
|  | + Nghiên cứu xác định các tính chất cơ lý của các loại nguyên vật liệu sử dụng gồm: xi măng poóc lăng, cốt liệu nhỏ, silicafume, tro bay, xỉ nhiệt điện và phụ gia siêu dẻo. + Xác định thành phần khoáng – hóa và thành phần hạt của tro bay, xỉ nhiệt điện. + Xác định cấp phối cơ sở của hỗn hợp bê tông hạt mịn theo phương pháp thể tích tuyệt đối. |  |  | # 03/2021 - 05/2021 |  |  | # 9.923.400 |  | # 9.923.400 |  |  |  |  |
|  | + Xây dựng mô hình để mô phỏng ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia biến tính đến tính chất của bê tông chất lượng cao hạt mịn. + Ảnh hưởng của tổ hợp phụ gia biến tính đến tính công tác. + Ảnh hưởng của tổ hợp phụ gia biến tính đến cường độ kháng nén, kháng uốn. + Ảnh hưởng của tổ hợp phụ gia biến tính đến độ nở sun phát của bê tông hạt mịn. + Kiểm tra độ tin của mô hình thực nghiệm thu được. |  |  | # 06/2021 - 09/2021 |  |  | # 9.923.400 |  | # 9.923.400 |  |  |  |  |
|  | - Viết báo cáo tổng kết đề tài |  |  | # 10/2021 - 11/2021 |  |  | # 2.503.200 |  | # 2.503.200 |  |  |  |  |
| # 2 | Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu |  |  |  |  |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | Chi sửa chữa, mua sắm tài sản thiết bị nghiên cứu |  |  |  |  |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | Chi hội thảo khoa học, công tác phí |  |  |  |  |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu |  |  |  |  |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn |  |  |  |  |  |  |  | # 526.200 |  |  |  |  |
| # 7 | Chi họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở |  |  |  |  |  | # 2.000.000 |  | # 2.000.000 |  |  |  |  |
| # 8 | Chi quản lý chung |  |  |  |  |  | # 1.750.000 |  | # 1.750.000 |  |  |  |  |
| # 9 | Chi khác |  |  |  |  |  | # 0 |  | # 0 |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  | # 35.000.000 |  | # 35.000.000 |  |  |  |  |
| (Dự toán chi tiết các mục chi kèm theo và xác nhận của đơn vị chủ trì). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ngày .. tháng .. năm 2020 KHOA XÂY DỰNG | Ngày …. tháng ... năm 2020 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI TS. Tăng Văn Lâm |
| --- | --- |

Ngày…tháng…năm……

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

| Dự toán chi tiết |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia biến tính đến tính chất của bê tông chất lượng cao hạt mịn sử dụng trong các công trình ven biển và hải đảo” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Cơ sở dự toán: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Quyết định số 1804/QĐ-MĐC ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áo dụng đối với nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở của Trường Đại học Mỏ - Địa chất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Các căn cứ khác liên quan (nếu có): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Công lao động thực hiện đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nội dung | Sản phẩm | Cán bộ thực hiện | Hệ số tiền công Hstcn | Số ngày thực hiện Snc | Thành tiền (đ) S=1.490.000*Hstcn*Snc |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhà trường | Khác |  |
| 1 | Nghiên cưu tổng quan về ảnh hưởng của phụ gia hoạt tính đến ứng xử của bê tông chất lượng cao hạt mịn | Báo cáo chuyên đề 1 | Tăng Văn Lâm (Chủ nhiệm) | 0.42 | 6 | 3 754 800 | 3 754 800 |  |  |
|  |  |  | Phạm Thị Nhàn (Thành viên chính) | 0.30 | 5 | 2 235 000 | 2 235 000 |  |  |
|  |  |  | Nguyễn Văn Mạnh (Thành viên) | 0.16 | 5 | 1 192 000 | 1 192 000 |  |  |
|  |  |  | Bùi Văn Đức (Thành viên) | 0.16 | 5 | 1 192 000 | 1 192 000 |  |  |
| 2 | Nghiên cứu xác định thành phần cấp phối của hỗn hợp bê tông chất lượng cao hạt mịn | Báo cáo chuyên đề 2 | Tăng Văn Lâm (Chủ nhiệm) | 0.42 | 7 | 4 380 600 | 4 380 600 |  |  |
|  |  |  | Phạm Thị Nhàn (Thành viên chính) | 0.30 | 6 | 2 682 000 | 2 682 000 |  |  |
|  |  |  | Nguyễn Văn Mạnh (Thành viên) | 0.16 | 6 | 1 430 400 | 1 430 400 |  |  |
|  |  |  | Bùi Văn Đức (Thành viên) | 0.16 | 6 | 1 430 400 | 1 430 400 |  |  |
| 3 | Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia khoáng biến tính đến ứng xử của bê tông hạt mịn | Báo cáo chuyên đề 3 | Tăng Văn Lâm (Chủ nhiệm) | 0.42 | 7 | 4 380 600 | 4 380 600 |  |  |
|  |  |  | Phạm Thị Nhàn (Thành viên chính) | 0.30 | 6 | 2 682 000 | 2 682 000 |  |  |
|  |  |  | Nguyễn Văn Mạnh (Thành viên) | 0.16 | 6 | 1 430 400 | 1 430 400 |  |  |
|  |  |  | Bùi Văn Đức (Thành viên) | 0.16 | 6 | 1 430 400 | 1 430 400 |  |  |
| 4 | Viết báo cáo tổng kết đề tài | Báo cáo tổng kết | Tăng Văn Lâm (Chủ nhiệm) | 0.42 | 4 | 2 503 200 | 2 503 200 |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  | 30 723 800 | 30 723 800 |  |  |
| II. Chi mua vật tư, nguyên nhiên vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nội dung chi |  | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) | Số lượng | Thành tiền (đ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhà trường | Khác |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| III. Chi sửa chữa, mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nội dung chi |  | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) | Số lượng | Thành tiền (đ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhà trường | Khác |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| IV. Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nội dung chi |  | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) | Số lượng | Thành tiền (đ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhà trường | Khác |  |
| 1 | Công tác phí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiền tàu, xe vận chuyển |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiền phòng nghỉ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phụ cấp lưu trú |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hội nghi, hội thảo khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Người chủ trì |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thư ký hội thảo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Báo cáo khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thành viên tham gia hội thảo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu |  | Bộ |  |  | 526 200 | 526 200 |  |  |
| 4 | Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở |  | HĐ |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |
| 5 | Chi phí quản lý chung nhiệm vụ |  |  |  |  | 1 750 000 | 1 750 000 |  |  |
|  | Cộng |  |  |  |  | 4 276 200 | 4 276 200 |  |  |
| Tổng: 35,000,000 (đ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Số tiền bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng chẵn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT |  |  |  | CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TS. Tăng Văn Lâm |  |  |  |  |